ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению лабораторных занятий

профессиональный модуль 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород

2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией профессионального цикла направления «Техника и технология строительства» | Разработано на основе рабочей программы профессионального модуля 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |

Протокол № 1 от 31 августа 2019г.

| Председатель предметно-цикловой комиссии __________________ | Заместитель директора по учебно-методической работе ________________ |
| --- | --- |

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи лабораторных работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;

уметь:

-определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий;

-производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей.

знать:

-основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;

- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;

- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства;

- работу конструкций под нагрузкой;

- строительную классификацию грунтов;

- физические и механические свойства грунтов.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Реализация проведения лабораторных занятий предполагает наличие учебных кабинетов 1 – Строительных материалов и изделий; 2 – Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; лабораторий 1 – Испытания строительных материалов и конструкций.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

1 – Строительных материалов и изделий:

- компьютеры в комплекте;

- стол;

- интерактивная доска;

- проектор;

- парты;

- стулья.

2 – Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке:

- компьютеры в комплекте;

- стол;

- интерактивная доска;

- проектор;

- парты;

- стулья;

- коллекция минералов и горных пород.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

1 – Испытания строительных материалов и конструкций:

- печь муфельная ПМ-1-07;

- вискозиметр ВЗ-246;

- пресс МС-1004;

- прибор ОГЦ;

- разрывная машина Р-10;

- весы электронные Меркурий 315 с АКБ;

- весы электронные порционные DS-708-15;

- весы электронные Штрих М-1;

- вискозиметр КП-134;

- комплект сит КСИ д 300;

- пенетрометр 984-ПК;

- прибор для установления густоты раствора

1.3. Формы проведения лабораторных занятий.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений |  | 12 |
| Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий |  | 12 |
| Тема 2. Строительные материалы и изделия. |  | 12 |
|  | Лабораторные работы | 12 |
|  | Лабораторная работа №1.Определение гранулометрического состава песка | 2 |
|  | Лабораторная работа №2. Определение водопотребности и сроков схватывания цементного теста. | 2 |
|  | Лабораторная работа №3. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси | 2 |
|  | Лабораторная работа №4. Испытания арматуры для железобетонных конструкций | 2 |
|  | Лабораторная работа №5. Определение предела прочности бетона на сжатие | 2 |
|  | Лабораторная работа №6. Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом | 2 |
|  | всего по ПМ 01. | 12 |

1.5. Основные этапы лабораторных занятий.

Лабораторная работа №1 «Определение гранулометрического состава песка»

1. Цель работы.

Научиться определять зерновой состав, пригодность его в качестве заполнителя для бетонов и растворов.

2. Оборудование.

Весы, набор сит, сита с круглыми отверстиями диаметрами 5 и 2,5 мм, шкаф сушильный, цилиндрическое ведро.

3. Литература.

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных и практических занятий по профессиональному модулю 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 2 «Строительные материалы»

4. Порядок выполнения работы:

1. Вопросы для обсуждения.

Для чего определяется зерновой состав и модуль крупности песка?

Зачем необходимо определение содержания пылевидных и глинистых частиц в песках?

2. Инструктаж и алгоритм работы.

Определение зернового состава и модуля крупности

Ход работы

Сущность метода: Зерновой состав определяют путем рассева песка на стандартном наборе сит.

Подготовка к испытанию: аналитическую пробу песка массой не менее 2000 г высушивают до постоянной массы.

Из части пробы песка, прошедшего через сито с отверстиями диаметром 5 мм, отбирают навеску массой не менее 1000 г для определения зернового состава песка.

Подготовленную навеску песка просеивают через набор сит с круглыми отверстиями диаметром 2,5 мм и с сетками № 1.25; 0.63; 0.315 и 0.16.

Просеивание производят механическим или ручным способами. Продолжительность просеивания должна быть такой, чтобы при контрольном интенсивном ручном встряхивании каждого сита в течение 1 мин через него проходило не более 0,1 % общей массы просеиваемой навески.

При ручном просеивании допускается определять окончание просеивания, интенсивно встряхивая каждое сито над листом бумаги. Просеивание считают законченным, если при этом практически не наблюдается падения зерен песка.

По результатам просеивания вычисляют:

- частный остаток на каждом сите (аi) в процентах по формуле 11:

ai=mim∙100, (11)

где:  тi — масса остатка на данном сите, г;

т — масса просеиваемой навески, г;

- полный остаток на каждом сите (Аi ) в процентах по формуле 12:

А1=а2,5+а1,25+…+аi, (12)

где:  a2,5, a1,25, ai — частные остатки на соответствующих ситах.

- модуль крупности песка (Мк) без зерен размером крупнее 5 мм по формуле 13:

Мк=А2,5+А1,25+А0,63+А0,315+А0,16100, (13)

где:  А2,5, А1,25, А063, А0315, А016 — полные остатки на сите с отверстиями диаметром 2,5 мм и на ситах с сетками № 1,25; 063; 0315, 016, %.

Рисунок 6. Кривая просеивания

Результат определения зернового состава песка оформляют в соответствии с таблицей 17 и изображают графически в виде кривой просеивания в соответствии с рисунком 6.

3. Самостоятельная работа обучающихся.

Таблица 17.                                   Зерновой состав песка

| Наименование остатка | Остатки, % по массе, на ситах |  |  |  |  | Проход через сито с сеткой № 016(014), % по массе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 (0,14) |  |
| Частный |  |  |  |  |  |  |
| Полный |  |  |  |  |  |  |

4. Отчет о проделанной работе.

Вывод: Соответствие песка для использования в бетонах и растворах.

Список литературы.

- Л.Н. Попов  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.
Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2013. - 384 с.

- Л.Н. Попов Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материа
лы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2013. -
223 с.

Нормативная литература

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия.

ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация.

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения схватывания и равномерности измерения объема.

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия.

ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.

ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия.

ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия.

ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона, мелкие. Технические условия.

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Интернет-ресурсы.

- Митякин С.Д. Строительные материалы ельства. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Митякин С.Д. – Режим доступа: http://www.znanium.ru/34859.

Лабораторная работа №2 «Определение водопотребности  и сроков схватывания цементного теста»

1. Цель работы.

Научиться определять свойства портландцемента

2. Оборудование.

Лопатка для перемешивания, чаша для затворения, прибор Вика. Весы с погрешностью не более 0,01 г., прибор Ле Шателье, мерные стаканы, воронки, сита, сушильный шкаф, линейка, емкость с водой, прибор Вика с иглой и пестиком, кольцо к прибору Вика, мешалка для приготовления цементного теста.

3. Литература.

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных и практических занятий по профессиональному модулю 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 2 «Строительные материалы»

4. Порядок выполнения работы:

1. Вопросы для обсуждения.

Для чего необходимо знать густоту цементного теста?

Для чего необходимо знать о сроках схватывания цементного теста?

Для чего определяется изменение объёма?

2. Инструктаж и алгоритм работы.

Определение нормальной густоты

Ход работы

Нормальной густотой цементного теста считают такую консистенцию его, при которой пестик прибора Вика, погруженный в кольцо, заполненное тестом, не доходит   на 5-7 мм до пластинки, на которой установлено кольцо.

Для ручного приготовления цементного теста отвешивают 400 г цемента, высыпают в чашу (рисунок 5), предварительно протертую влажной тканью. Затем делают в цементе углубление, в которое вливают в один прием воду в количестве, необходимом (ориентировочно) для получения цементного теста нормальной густоты. Углубление засыпают цементом и через 30 с после прилипания воды сначала осторожно перемешивают, а затем энергично растирают тесто лопаткой (рисунок 4).

Продолжительность перемешивания и растирания составляет 5 мин с момента приливания воды.

Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое показание прибора, соприкасая пестик с пластинкой, на которой  расположено кольцо. При отклонении от нуля шкалу прибора соответствующим образом передвигают.

Кольцо и пластинку перед началом испытаний смазывают тонким слоем машинного масла.

Рисунок 4. Лопатка для перемешивания

Рисунок 5. Чаша для затворения

После окончания перемешивания кольцо быстро наполняют в один прием  цементным тестом и 5-6 раз встряхивают его, постукивая пластинку о твердое основание. Поверхность теста выравнивают с краями кольца, срезая избыток теста ножом, протертым влажной тканью. Немедленно после этого приводят пестик прибора в соприкосновение с поверхностью теста в центре кольца и закрепляют стержень стопорным устройством, затем быстро освобождают его и предоставляют пестику свободно погружаться в тесто. Через 30 с с момента освобождения, стержня производят отсчет погружения по шкале. Кольцо с тестом при отсчете не должно подвергаться толчкам. При несоответствующей консистенции цементного теста изменяют количество воды и вновь затворяют тесто, добиваясь погружения пестика на стандартную глубину. Количество добавляемой воды для получения теста нормальной густоты определяют с точностью до 0,25 %.

Результаты испытаний записывают в таблицу 14. То испытание, при котором пестик погружается на стандартную глубину, считают успешным и рассчитывают водопотребность цемента.

Нормальную густоту цементного теста характеризуют количеством воды затворения, выраженным в процентах от массы цемента.

Определение сроков схватывания

Для испытания из 400 г. цемента готовят цементное тесто нормальной густоты.

Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое положение прибора. Кроме того, проверяют чистоту, поверхности и отсутствие искривлении иглы. Иглу прибора доводят до соприкосновения с поверхностью цементного теста нормальной густоты, приготовленного и уложенного в кольцо так же, как в предыдущем опыте. В этом положении закрепляют стержень стопором, затем освобождают стержень, давая игле свободно погружаться в тесто.

Иглу погружают в тесто через каждые 10 мин, передвигая кольцо после каждого погружения для того, чтобы игла не попадала в прежнее место. После каждого погружения иглу вытирают.

Началом схватывания цементного теста считают время, прошедшее от начала затворения до того момента, когда игла не доходит до пластинки  на 2-4 мм. Концом схватывания цементного теста считают время от начала затворения до момента, когда игла опускается в тесто не более чем на 1-2 мм. Результаты испытаний записывают в таблицу 15.

Определение равномерности изменения объема

Цементное тесто, оставшееся после предыдущего опыта, делят на 4 равные части. Из каждой части делают шарики, каждый из которых помещают на отдельную стеклянную пластинку, предварительно протертую машинным маслом. Постукивают ею о твердое основание до образования из шариков лепешек диаметром 7-8 см и толщиной в середине около 1 см. Лепешки заглаживают смоченным водой ножом от наружных краев к центру до образования острых краев и гладкой закругленной поверхности.

Приготовленные лепешки хранят в течение (24±2) ч с момента изготовления в ванне с гидравлическим затвором, а затем подвергают испытанию кипячением.

Ванны с гидравлическим затвором для хранения образцов (рис.11) изготавливают из стойкого к коррозии материала (оцинкованная сталь). В ваннах устанавливают  решетки для размещения на них образцов. Под решеткой всегда должна быть вода.

По истечении времени хранения две цементные лепешки вынимают из ванны, снимают с пластинок и помещают в бачок, с водой на решетку. Воду в бачке доводят до кипения, которое поддерживают в течение 3 ч, после чего лепешки в бачке охлаждают и производят их внешний осмотр немедленно после извлечения из воды.

Внутри бачка для испытания кипячением с регулятором уровня воды (рис. 12) помещают съемную решетчатую полку для лепешек, которая находится на расстоянии не менее 5 см от дна бачка. Уровень воды в бачке должен перекрывать лепешки на 4-6 см в течение всего времени кипячения. Бачок с водой нагревают на любом нагревательном приборе, обеспечивающем доведение воды в бачке до кипения за 30-45 мин.

Цемент соответствует требованиям стандарта в отношении равномерности изменения объема, если на лицевой стороне лепешек не обнаружено радиальных, доходящих до краев, трещин или сетки мелких трещин, видимых невооруженным глазом или в лупу, а также каких-либо искривлений и увеличения объема лепешек. Искривления обнаруживают при помощи линейки, прикладываемой к плоской поверхности лепешки, при этом обнаруживаемые искривления не должны превышать 2 мм на краю или в середине лепешки. Допускается в первые сутки после испытаний появление трещин усыхания, не доходящих до краев лепешек, при условии сохранения звонкого звука при постукиваний лепешек одна о другую. Образцы лепешек, выдержавших и не выдержавших испытание на равномерность изменения объема, приведены в таблицу 16.

Таблица 16.          Равномерность изменения объема при твердении

| Лепешки, выдержавшие испытания на равномерность изменения объема | Лепешки, не выдержавшие испытания на равномерность изменения объема |
| --- | --- |

3. Самостоятельная работа обучающихся.

Таблица 14.                      Водопотребность цемента

| № испытания | Кол-во цемента, г | Кол-во воды, мл | Пестик не доходит до дна, мм | Водопотребность цемента, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 120 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Таблица 15.               Сроки схватывания цемента

| Время затворения | Время начала схватывания | Время конца схватывания |
| --- | --- | --- |
| ____ час.______ мин. | ____ час.______ мин. | ____ час.______ мин. |
| ------ | Начало схватывания, мин | Конец схватывания, мин. |
| ------ |  |  |

4. Отчет о проделанной работе.

Вывод:  Марка и класс цемента:

Список литературы.

- Л.Н. Попов  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.
Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2013. - 384 с.

- Л.Н. Попов Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материа
лы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2013. -
223 с.

Нормативная литература

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия.

ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация.

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения схватывания и равномерности измерения объема.

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия.

ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.

ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия.

ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия.

ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона, мелкие. Технические условия.

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Интернет-ресурсы.

- Митякин С.Д. Строительные материалы ельства. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Митякин С.Д. – Режим доступа: http://www.znanium.ru/34859.

Лабораторная работа №3 «Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси»

Цель работы: научиться определять свойства бетонной смеси и бетона

Приборы и оборудование: конус нормальный; линейка стальная; воронка загрузочная; кельма;  гладкий лист размерами не менее 700×700 мм из водонепроницаемого материала (металл, пластмасса и т.п.); прямой металлический гладкий стержень диаметром 16 мм, длиной 600 мм с округленными концами; формы для изготовления контрольных образцов бетона; весы лабораторные; сосуды металлические цилиндрические.

Определение удобоукладываемости бетонной смеси

Ход работы

Удобоукладываемость бетонной смеси оценивают показателями подвижности или жесткости.

Определение подвижности бетонной смеси

Подвижность бетонной смеси оценивают по осадке (ОК).

Для определения подвижности бетонной смеси с зернами заполнителя наибольшей крупностью до 40 мм включительно применяют нормальный конус. При подготовке конуса и приспособлений к испытаниям все соприкасающиеся с бетонной смесью поверхности следует очистить и увлажнить.

Конус устанавливают на гладкий лист и заполняют его бетонной смесью через воронку в три слоя одинаковой высоты. Каждый слой на его высоту уплотняют штыкованием металлическим стержнем 25 раз. Конус во время заполнения и штыкования должен быть плотно прижат к листу.

Рисунок 6. Конус для определения подвижности

1 — ручка; 2 — корпус; 3 — упоры; 4 — сварной шов.

После уплотнения бетонной смеси воронку снимают, избыток смеси срезают кельмой вровень с верхними краями конуса, и заглаживают поверхность бетонной смеси. Время от начала заполнения конуса до его снятия не должно превышать 3 мин.

Конус плавно снимают с отформованной бетонной смеси в строго вертикальном направлении и устанавливают рядом с ней. Время, затраченное на подъем конуса, должно составлять 5-7 с.

Осадку конуса бетонной смеси определяют, укладывая гладкий стержень на верх формы и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня до верха бетонной смеси с погрешностью не более 0,5 см.

Если после снятия формы конуса бетонная смесь разваливается, измерение не выполняют, и испытание повторяют на новой пробе бетонной смеси.

Осадку конуса бетонной смеси вычисляют с округлением до 1,0 см.

Таблица 16.       Соотношения классов и марок для тяжелого бетона

| Класс | Bb, МПа | Марка | Класс | Bb, МПа | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bb3,5 | 4,5 | Mb50 | Bb30 | 39,2 | Mb400 |
| Bb5 | 6,5 | Mb75 | Bb35 | 45,7 | Mb450 |
| Bb7,5 | 9,8 | Mb100 | Bb40 | 52,4 | Mb500 |
| Bb10 | 13 | Mb150 | Bb45 | 58,9 | Mb600 |
| Bb12,5 | 16,5 | Mb150 | Bb50 | 65,4 | Mb700 |
| Bb15 | 19,6 | Mb200 | Bb55 | 72 | Mb700 |
| Bb20 | 26,2 | Mb250 | Bb60 | 78,6 | Mb800 |
| Bb25 | 32,7 | Mb300 |  |  |  |

Таблица 17.               Сводная таблица результатов испытаний

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность, жесткость) |  |  |

Расчет состава бетонной смеси

Задание: рассчитать состав бетона М200 с удобоукладываемостью 4см.

Для приготовления бетонной смеси имеются материалы:

- портландцемент активностью 400 кг/см2, плотностью 3,1 кг/дм3,

- песок средней крупности плотностью 2,7 кг/дм3, объемной массой 1,6 кг/дм3 и влажностью 5%.

- гравий имеет наибольшую крупность зерен 40мм, плотность 2,6 кг/дм3, объемной массой 1,5 кг/дм3 и влажностью 2%.

Решение:

Определяем водоцементное отношение по формуле:

ВЦ=Rц2∙Rб+0,5∙Rц=

где: Rц – активность цемента, кг/см2

Rб – проектируемая марка бетона, кг/см2

Вычисляем весовое соотношение песка и гравия по формуле:

xy=Vп∙ρпρщ=

где: ρп – объемная масса песка, кг/дм3

ρщ – объемная масса щебня, кг/дм3

Vп – пустотность щебня (45%=0,45)

y – принимают 1.

Устанавливаем водопотребность (л) по графику (рисунок 7) для требуемой осадки конуса.

Рисунок 7. Водопотребность бетонной смеси.

При крупности гравия а-10мм, б-20мм, в-40мм, г-70мм.

Воды потребуется В=

Вычисляем расход цемента (л), по формуле:

Ц=ВВЦ=

Определяем абсолютный объем цемента (л) в 1 м3 бетонной смеси и заполнителей по формулам:

Vц=Цρц=

Vп+Vщ=1000-Vц+Vв=

Вычисляем плотность смеси (кг/дм3) заполнителей по формуле:

ρсм=ρпx+ρпyx+y=

Определяем массу заполнителей (кг) в 1 м3 бетонной смеси по формуле:

ρ∙Vп+Vц=

Количество песка по формуле 28, будет равно:

П=ρ∙Vп+Vц∙xx+y=

На долю щебня придётся, по формуле:

Щ=ρ∙Vп+Vц-П

Масса бетонной смеси составит: Ц+Щ+П+В=

Вывод: для  подвижности бетонной 4 см необходимо воды для затворения сухой смеси

Список литературы.

- Л.Н. Попов  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.
Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2013. - 384 с.

- Л.Н. Попов Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материа
лы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2013. -
223 с.

Нормативная литература

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия.

ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация.

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения схватывания и равномерности измерения объема.

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

Интернет-ресурсы.

- Митякин С.Д. Строительные материалы ельства. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Митякин С.Д. – Режим доступа: http://www.znanium.ru/34859.

Лабораторная работа №4. «Испытания арматуры для железобетонных конструкций»

Цель работы: ознакомиться с разновидностями арматуры; дать описание полученных образцов; научиться определять сопротивления нормативные и расчетные по нормативам в соответствии с описанными классами арматуры.

Приборы и оборудование: образцы арматуры различных классов, штангенциркуль, линейка.

Ход работы

Арматура – важнейшая составная часть железобетона. Она выпускается различного диаметра и класса из углеродистой или низколегированной стали в виде стержней (прутков)  - стержневая и бухт (мотков) - проволочная. В качестве арматуры могут использоваться канаты. На заводе или стройплощадке из отдельных стержней варят или связывают сетки и каркасы.

Таблица 18.                                   Классы арматуры

| Класс арматуры | Стандарт | Марка стали | Диаметр арматуры, мм | Способ производства арматуры | Вид профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-I (А240) | ГОСТ 52544 | Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп | От 6 до 40 мм | Горячекатаная | Гладкая |
| А-II (А300) |  | Ст5пс, Ст5сп | От 10 до 40 мм |  | Периодический профиль с 2-я продольными ребрами и поперечными ребрами идущими по винтовым линиям с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля |
|  |  | 18Г2С | От 40 до 80 мм |  |  |
| Ас-II (Ас300) |  | 10ГТ | От 10 до 32 мм |  |  |
| А-III (А400) |  | 25Г2С, 35ГС | От 6 до 40 мм |  | периодический профиль с 2-я продольными ребрами и поперечными ребрами идущими по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой – левый заходы |
|  |  | 32Г2Рпс | От 6 до 22 мм |  |  |
| А-IV (А600) |  | 80С | От 10 до 18 мм |  |  |
|  |  | 20ХГ2Ц | От 10 до 32 мм |  |  |
| А-V (А800) |  | 23Х2Г2Т | От 10 до 32 мм | с низкотемпературным отпуском | периодический профиль с 2-я продольными ребрами и поперечными ребрами идущими по винтовым линиям, имеющим с одной стороны профиля правый, а с другой – левый заходы |
| Арматура А-VI (А1000) |  | 20Х2Г2СР, 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р |  | с низкотемпературным отпуском или термомеханической обработкой в потоке прокатного стана |  |
| А500С | ГОСТ Р 52544 | химический состав указан в стандарте | От 4 до 40 мм | горячекатаный без последующей обработки или термомеханически упрочненный в потоке прокатного стана, свариваемый | периодический профиль с 2-я продольными ребрами и поперечными ребрами идущими по винтовым линиям с одинаковым заходом на обеих сторонах профиля |
| В500С |  |  |  | холодно-деформированный, свариваемый | трехсторонний серповидный или четырехсторонний сегментный периодический профиль без продольных ребер |
| А400С | СТО АСЧМ 7-93 | химический состав указан в стандарте | От 6 до 40 мм | горячекатаный без последующей обработки, термомеханически упрочненный в потоке прокатного стана или холодно-деформированный | периодический профиль с 2-я продольными ребрами (или без них) и поперечными ребрами не соединяющимся с продольными |
| А600С |  |  |  |  |  |
| Ат400С | ГОСТ 10884 | химический состав указан в стандарте | От 6 до 40 мм | термомеханически упрочненный в потоке прокатного стана | периодический профиль с 2-я продольными ребрами (или без них) и с расположенными под углом к продольной оси стержня поперечными серповидными выступами, не пересекающимися с продольными ребрами и идущими по многозаходной винтовой линии, имеющей на сторонах профиля разное направление |
| Ат500С |  |  |  |  |  |
| Ат600 |  |  |  |  |  |
| Ат600С |  |  |  |  |  |
| Ат600К |  |  |  |  |  |
| Ат800 |  |  |  |  |  |
| Ат800К |  |  |  |  |  |
| Ат1000 |  |  |  |  |  |
| Ат1000К |  |  |  |  |  |
| Ат1200 |  |  |  |  |  |
| Арматура Ат-VК (Ат800К) |  |  |  |  |  |
| Арматура Ат-VI (Ат1000) |  |  |  |  |  |
| Арматура Ат-VII (Ат1200) |  | 20ХСАТЮ, 30ХС2 |  |  |  |

Получить образцы арматуры. Рассмотреть их, дать описание, определить по внешним признакам класс.

Описание разместить в таблице с изображением.

Таблица 19.  Сводная таблица результатов изучения

| Эскиз образца | Диаметр образца | Длина образца | Предполагаемый класс образца | Сопротивление Rs,Rsc |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод: в строительстве используется арматура для (перечислить где и как используется арматура и для каких целей).

Лабораторная работа №5. «Определение предела прочности бетона на сжатие»

Цель работы:  научиться определять механические свойства бетонного образца; научиться определять марку и класс бетона в соответствии с полученными результатами испытаний; научиться пользоваться гидравлическим прессом.

Приборы и приспособления: пресс гидравлический, линейка, образцы для испытаний.

Перечень испытаний для определения механических свойств:

Определение предела прочности на сжатие бетонных кубов с размером ребра 15×15см, полученных в результате стандартного набора прочности при комнатных условиях.

Определение предела прочности на сжатие

Ход работы

Образец измеряют. При испытании на сжатие образцы устанавливают одной из выбранных граней на нижнюю опорную плиту пресса центрально относительно его продольной оси, используя риски, нанесенные на плиту пресса. После установки образца на опорные плиты пресса совмещают верхнюю плиту пресса с верхней опорной гранью образца так, чтобы их плоскости полностью прилегали одна к другой. Далее начинают нагружение образцов непрерывно со скоростью, обеспечивающей повышение расчетного напряжения в образце до его полного разрушения в пределах (0,6±0,4) МПа/с при испытаниях на сжатие. При этом время нагружения одного образца должно быть не менее 30 с.

Прочность на сжатие следует вычислять с точностью до 0,1 МПа при испытаниях на сжатие и до 0,01 МПа при испытаниях на растяжение для каждого образца по формуле:

Rb=PА,

где:  Р - разрушающая нагрузка, кН;

А - площадь рабочего сечения образца, см2.

Полученную величину переводят в МПа при условии, что 10 МПа=1 кН/см2

Результаты испытаний записывают в таблицу 20.

Таблица 20. Результаты испытаний при определении предела  прочности при сжатии цементных кубиков

| Данные опыта | Ед. измерения | 1-й образец | 2-й образец | 3-й образец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Размеры образцов: длина – а ширина – b высота - h | мм мм мм |  |  |  |
| 2. Площадь поперечного сечения образца, A | мм2 |  |  |  |
| 3. Разрушающая нагрузка, P | Н |  |  |  |
| 4. Предел прочности при сжатии образца Rb | МПа |  |  |  |
| 5. Средний предел прочности при сжатии Rb | МПа |  |  |  |

Выполняются вычисления.

Вывод: к какому классу и марке относится испытанный образец бетонного куба.

Лабораторная работа №6. «Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом»

Цель работы: освоить методику определения прочности бетона в изделиях и сооружениях без их разрушения с помощью механических методов, основанных на статическом или динамическом воздействии штампов различной формы на поверхность бетона.

Приборы и инструменты: эталонный молоток Кашкарова (КМ); угловой масштаб или штангенциркуль; эталонный стержень из стали Вст3пс диаметром 10 мм; прибор для определения прочности бетона "ОНИКС-2.3", металлическая линейка, бетонные кубы с ребром 100 мм, гидравлический пресс.

Ход работы:

Дать описание всех существующих, максимально достоверных методов испытаний бетонных и железобетонных конструкций.

Достоинства механических методов. Основной механической характеристикой бетона и мерой его прочности является предел прочности при сжатии. Определение прочности бетона пока ещё в большинстве случаев осуществляется по результатам классических разрушающих испытаний бетонных образцов на прессах. Несмотря на то, что данный метод пока ещё наиболее распространенный на практике, он не позволяет осуществлять надежный контроль прочности бетона из-за ряда недостатков, связанных:

- с различным нарастанием прочностных свойств бетона в образцах и строительных конструкциях из-за неодинаковых температурно-влажностных условий окружающей среды;

- с отсутствием возможности определения прочностных свойств бетона в различных зонах обследуемой конструкции;

- с практической возможностью определения фактической прочности бетона на сжатие при решении вопроса о возможности досрочного нагружения строящегося монолитного сооружения, для пересчета несущей способности эксплуатируемых и реконструируемых строительных конструкций и в ряде других случаев.

Всё отмеченное свидетельствует, таким образом, о необходимости широкого использования неразрушающих методов со всеми их положительными свойствами в определении прочности бетона непосредственно в конструкциях, не подвергая их разрушению.

Классификация механических методов определения прочности бетона: Все методы определения твердости бетона подразделяются на статические и динамические в зависимости от вида движения внедряемого тела (штампа или бойка). При статическом методе штамп медленно и непрерывно вдавливается в испытываемый бетон определенной силой. При динамическом методе штамп вдавливается в бетон за счет энергии удара (от руки, пружины, свободного падения штампа, выстрела и т.д.). Размер отпечатка, оставляемого на поверхности бетона штампом шаровой или конической формы, принимается при последующих измерениях за меру твердости бетона, которая зависит не только от прочности бетона, но и от величины силы, воздействующей на штамп. Поэтому для установления однозначной зависимости показателя прочности бетона от размера отпечатка или высоты отскока штампа, необходимо статическую силу или силу удара прикладывать при испытании всегда постоянной или автоматически учитывать её изменчивость самим прибором. Последний факт имеет место в эталонном молотке К.П.Кашкарова, электронном измерителе прочности бетона ИПС-МГ4, ударно-импульсном приборе ОНИКС-2.3, которые получили наиболее широкое применение.

Вывод: указать приимущества и недостатки такого рода испытаний.

1.6.  Структура оформления лабораторных занятий.

Лабораторные работы оформляются в отдельных тетрадях для лабораторных работ по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений. Тетради хранятся в кабинете (лаборатории). Выдаются студентам для выполнения и оформления работы.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q - расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися лабораторных работ происходит на учебных занятиях в размере 50% от полной готовности работы, а остальные 50% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении лабораторных занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над лабораторной работой обучающимся оказываются консультации.

Выполнение обучающимися лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1.- Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. | -демонстрация интереса к будущей профессии. -проведение учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности | Выполнение и защита работ, выполняемых на лабораторных занятиях. Защита лабораторных работ. Зачёт. |