ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

специальность:

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г. Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 «Техническая механика» |
| --- | --- |
| Протокол № _ от «___» _________ 201_ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201_ г. |

Составитель:

Новацкая О.А., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторный практикум является неотъемлемой и существенной составной частью учебного процесса по изучению сопротивления материалов. Его целью является:

- сообщить студентам необходимые сведения о методах изучения механических свойств материалов;

- ознакомить их с поведением элементов конструкций и сооружений при их деформировании под нагрузкой;

- привить навыки проверки опытным путем результатов теоретического расчета;

- дать представление о существующих испытательных машинах, установках, приспособлениях и измерительных устройствах.

Лабораторные работы по сопротивлению материалов можно условно подразделить на три группы.

К первой группе относятся работы по изучению физико-механических свойств материалов и определению их характеристик.

Ко второй группе - работы, посвященные опытной проверке теоретических положений сопротивления материалов.

К третьей группе - работы, посвященные специальным методам исследования образцов, моделей, элементов конструкций или сооружений (оптический метод и др.).

При описании лабораторных работ приводятся:

- их цели и содержание,

- описание и характеристики применяемого оборудования,

- методики практического выполнения работ,

- методики обработки опытных результатов.

Предполагается, что обучаемые имеют на руках специальные журналы лабораторных работ, в которые заносятся опытные и расчетные результаты. Наконец, предусматривается, что при подготовке к выполнению каждой лабораторной работы студент должен изучить не только сведения, приведенные в настоящих методических указаниях, но и учебный материал, изложенный на аудиторных занятиях и в рекомендуемой учебной литературе.

| № | Тема согласно программе | Компетенции | Кол. час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа №1 «Испытание стали на растяжение» | ОК1-9,ПК1.1; ПК4.1.ПК24.4 | 2 |
| 2 | Лабораторная работа №2 «Испытание стали на сжатие» | ОК1-9,ПК1.1; ПК4.1.ПК24.4 | 2 |
| 3 | Лабораторная работа №3 «Испытание стальной балки на изгиб» | ОК1-9,ПК1.1; ПК4.1.ПК24.4 | 2 |
| 4 | Лабораторная работа №4 «Определение модуля сдвига при кручении» | ОК1-9,ПК1.1; ПК4.1.ПК24.4 | 2 |
| 5 | Лабораторная работа №5«Определение критической силы сжатого стержня» | ОК1-9,ПК1.1; ПК4.1.ПК24.4 | 2 |

| Вид работы | Критерии |
| --- | --- |
| Лабораторная работа | «Зачтена» при полном оформлении, наличии всех расчетов, экспериментов, выводов, защите |

Лабораторная  работа №1

«Испытание материалов  на растяжение»

Цель работы: получение диаграмм растяжения образцов, изучение механических характеристик по диаграммам растяжения.

Описание оборудования:

Испытания проводятся с помощью разрывной машины Р-50 с максимальным усилием 490 кН (50тс), вызывающей растяжение образца увеличением расстояния между захватами машины. Машина снабжена самописцем – устройством,  которое вычерчивает диаграмму растяжения (зависимость между нагрузкой и удлинением образца).  Используется образец, у которого длина цилиндрической части больше расчетной длины и равна L + D (L=200мм, D=20мм).  Края образца изготовлены большего диаметра, чтобы предохранить образец от разрушения в зажимах машины, где возникает сложное напряженное состояние.

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор материала).

- Испытание образца.     Эксперимент проводится в два этапа:

- деформирование в пределах  упругого участка диаграммы  (в какой-то момент разгрузить образец до исчезновения напряжений, демонстрируя свойство упругости или отсутствия остаточных деформаций);

- деформирование в упруго-пластической  зоне диаграммы (разгрузив образец, демонстрируя наличие остаточной деформации, загрузить элемент повторно, доведя до разрушения).

3.  Занесение результатов испытания в таблицу.

Таблица значений, снятых с диаграммы, построенной самописцем в осях F, ΔL

| № | Координаты точки на диаграмме | Марка стали | Марка стали или чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сила Fпц, соответствующая пределу пропорциональности, кН |  |  |
| 2 | Сила Fт, соответствующая пределу текучести, кН |  |  |
| 3 | Сила Fвр, соответствующая пределу временного сопротивления, кН |  |  |
| 4 | Сила Fр, соответствующая разрыву образца, кН |  |  |
| 5 | Абсолютная деформация ΔLпц, соответствующая пределу пропорциональности, м |  |  |
| 6 | Абсолютная деформация ΔLт, соответствующая пределу текучести, м |  |  |
| 7 | Абсолютная деформация ΔLвр, соответствующая пределу временного сопротивления, м |  |  |
| 8 | Абсолютная деформация ΔLр, соответствующая разрыву образца, м |  |  |

- Обработка результатов эксперимента.

Площадь поперечного сечения образца до испытания  А = πD24 =

Таблица  вычисления  координат точек диаграммы растяжения в осях σ,ε

| № | Координаты точки на диаграмме | Марка стали | Марка стали или чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел пропорциональности σпц= FпцА = |  |  |
| 2 | Предел текучести σт= FтА = |  |  |
| 3 | Предел прочности σпч= FпчА = |  |  |
| 4 | Относительная деформация, соответствующая пределу пропорциональности εпц = ΔLпцL = |  |  |
| 5 | Относительная деформация, соответствующая пределу текучести εт ΔLтL = |  |  |
| 6 | Относительная деформация, соответствующая пределу прочности εпч =ΔLпчL = |  |  |

- Построение диаграммы в осях σ,ε

| σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ε |

- Вывод.

Лабораторная  работа №2

«Испытание материалов  на сжатие»

Цель работы: получение диаграмм сжатия образцов, изучение механических характеристик по диаграммам сжатия.

Описание оборудования:

Испытания проводятся с помощью машины ПГ-100А. Машина снабжена самописцем – устройством,  которое вычерчивает диаграмму сжатия (зависимость между нагрузкой и деформацией образца).

Характеристика образца:

- деревянный образец – кубик 5х5х5 см;

- стальной образец – цилиндр h=d =2см;

- естественный или цементный камень  7х7х7 см3

- бетон – куб 20х20х20 см3

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор материала)

- Испытание образца на сжатие

- для стали скорость деформирования 0.002; количество точек 3;

- для чугуна скорость деформирования  0.003; количество точек ;

- для дерева вдоль волокон скорость деформирования 0.001, количество точек 7;

- для дерева поперек волокон скорость деформирования 0.001, количество точек 2.

3.  Запись результатов испытаний на сжатие

Таблица значений, снятых с диаграммы, построенной самописцем в осях F, ΔL

| № | Координаты точки на диаграмме | Марка стали | Марка чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сила, соответствующая пределу пропорциональности, Fпц,кн |  |  |
| 2. | Сила, соответствующая пределу текучести, Fт, кн |  |  |
| 3. | Сила, соответствующая разрыву образца, Fр,кн |  |  |
| 4. | Абсолютная деформация, соответствующая пределу пропорциональности ΔLпц,м |  |  |
| 5. | Абсолютная деформация, соответствующая разрушению образца ΔLр,м |  |  |

- Обработка результатов эксперимента

Площадь поперечного сечения образца до испытания

А= πd24 =

Таблица вычисления  координат точек диаграммы растяжения в осях σ, ε

| № | Координаты точек на диаграмме | Марка стали | Марка чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предел пропорциональности σпц = FпцА |  |  |
| 2. | Предел текучести σт = FтА |  |  |
| 3. | Напряжение при разрушении σр = FрА |  |  |
| 4. | Относительная деформация, соответствующая пределу пропорциональности ε пц = ΔLпцL |  |  |
| 5. | Относительная деформация, соответствующая площадки текучести ε т = ΔLтL |  |  |
| 6. | Относительная деформация, соответствующая разрушению ε р = ΔLрL |  |  |

- Построение диаграммы σ, ε в осях

| σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ε |

- Вывод:

Лабораторная  работа №3

«Испытание стальной балки на изгиб»

Цель работы: определить величины  нормальных напряжений в пяти точках по высоте сечения двутавровой изгибаемой балки и сравнить экспериментально полученную эпюру напряжений с теоретической; определить  величину прогиба опорного сечения балки и  середины и угла поворота и сравнить с  теоретическими.

Описание оборудования:

Испытания проводятся с помощью установки для испытания на изгиб. Экспериментальное  определение  напряжений  у поверхности тела основано на методе тензометрии. Метод состоит в измерении малых деформаций в отдельных точках конструкции и последующем переходе от них к напряжениям с использованием закона Гука. Для замера относительного удлинения на поверхности тела намечается отрезок, длина которого до деформации s называется базой.   С помощью тензометров определяется абсолютное удлинение отрезка  Δs и вычисляется средняя на длине базы относительная деформация  ε = Δs s ,

Напряжения связаны с относительными деформациями законом Гука σ = Е ε. Т.о., зная экспериментальную величину относительной  деформации, можно вычислить напряжении по тому же направлению.

Под серединой балки установлен индикатор  часового типа для измерения прогиба, под консолью  на  расстоянии 0,1м от оси опоры  - для определения угла поворота  опорного сечения.

Нагружение  производится с помощью гидравлического домкрата и контролируется манометром, показывающим давление масла в гидросистеме.

Сечение балки – двутавр  № 20а

Расчетные параметры

кТ = 105 м – коэффициент увеличения прибором абсолютной деформации базы            тензодатчика;

ки =10-5 м –цена деления индикатора часового типа;

𝜤х= 2370 •10-8 м4 – момент инерции сечения балки относительно нейтральной оси;

Е = 2 •105 н/мм2 – модуль упругости материала балки;

а = 0,5 м  - расстояние от оси опоры до расчетного сечения

Порядок выполнения работы:

- Установка балки (выбор материала, размеров поперечного сечения)

- Выполнение первого этапа эксперимента.

- довести стрелку манометра до отметки 4 МПа, что соответствует усилию 20 кН;

- последовательно соединить электрический мост с клеммами  соответствующих тензодатчиков  №№1-5 и записать числовые значения в окне измерителя деформаций в графы Т1 – Т5 таблицы;

- снять отсчеты по шкалам индикаторов часового типа №№ 1,2 и записать в графы Ту1, Ту2 той же таблицы;

- последовательно увеличивая давление масла равными шагами по шкале манометра, выполнить еще несколько этапов эксперимента (результаты занести в таблицу);

- обработать экспериментальные данные в таблице.

Таблица экспериментальных данных при изгибе двутавровой балки

| Р | ΔР | Т1 | ΔТ1 | Т2 | ΔТ2 | Т3 | ΔТ3 | Т4 | ΔТ4 | Т5 | ΔТ5 | Ту1 | ΔТу1 | Ту2 | ΔТу2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΔТср1 | = | ΔТср2 | = | ΔТср3 | = | ΔТср4 | = | ΔТср5 | = | ΔТсу1 | = | ΔТсу2 | = |

3.  Построение  эпюр нормальных напряжений по высоте сечения балки. По данным эксперимента и по теории.

Экспериментальные величины

Нормальные напряжения  σ i =  ΔТсрi0.02 кт Е =

σ 1  =                         σ 2 =                            σ 3 =                          σ 4 =                             σ 5=

Прогиб середины балки     f = ки ΔТуср1 =

Угол поворота опасного сечения   φ =Ки  ΔТуср2 0.1 =

Теоретические величины

Приращение изгибающего момента в расчетном сечении  ΔМ = ΔР а2 =

Нормальные напряжения  σ i =  ΔМ  уiΙх =

σ 1 =                            σ 2  =                            σ 3  =                  σ 4 =                           σ 5 =

Прогиб балки в середине   f = ΔРl348 Е Ιх =

Угол поворота опорного сечения  φ = ΔРl216 Е Ιх =

Эпюры нормальных напряжений  экспериментальная и                               теоретическая

- Вывод.

Лабораторная  работа №4

«Определение модуля упругости при сдвиге»

Цель работы: определить модуль сдвига при сдвиге и кручении

Описание оборудования:

Для испытания стержня круглого сечения применяют установку: вал жестко закреплен с одной стороны, а с другой стороны снабжен подшипником, не препятствующим поворотом опорного сечения относительно продольной оси. При этом перемещения в направлении перпендикулярном оси (изгибные) исключены постановкой поры под подшипником. В двух сечениях, отстоящих  друг от друга на расстоянии ℓ, к нему приварены две рамки, между которыми на расстоянии R от оси устанавливается индикатор часового типа. К подвижному торцу приварен рычаг с нагрузочной тарелкой. При приложении нагрузки к рычагу, создается момент, который вызывает кручение вала. При этом  сечения вала поворачиваются относительно продольной оси  на величину пропорциональную расстоянию этого сечения от заделки. Поэтому концы рамок, прикрепленные к разным сечениям, получают разные перемещения вдоль оси индикатора.

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор материала).

- В несколько этапов нагрузить вал,  положив  груз F = 1 кг (10  кн)  на нагрузочную  и снять отсчет по шкале индикатора.

- Занесение результатов  эксперимента в таблицу.

Таблица экспериментальных данных

| Крутящий момент М, кн м | Приращение крутящего момента Δ М, кН м | Показание индикатора Т | Приращение показания индикатора, ΔТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΔТсред |

- Обработка результатов эксперимента:

- найти приращения показаний индикатора  ΔТ и ΔТсред

- найти величины скручивающих моментов М= F L для всех ступеней  нагружения (М1= F1 L=0,01м •1м=0,01кн м; М2= F2 L=0,02м •1м=0,02кн м   и т.д.)

- найти приращения крутящих моментов

- обратить внимание на то, что одинаковым ступеням приращения крутящего момента соответствуют одинаковые приращения угла закручивания, что говорит о справедливости закона Гука при кручении в данных  пределах

- определить приращение угла закручивания  Δφ=ΔТсред   КR, где  к=0,00001м – цена деления шкалы

- из формулы Гука при сдвиге (кручении) выразить и определить модуль сдвига

G =ΔМ lΔφ Iр , где Iр=0,1 d4 = 0.1 (0,016м)4 = 0,66 • 10-8  м4

- Определение модуля сдвига  по теоретической формуле

Gтеор = Е2 1+μ, где  Е – модуль упругости,    а μ – коэффициент Пуассона  (см. таблицу)

Таблица  физико–механических характеристик материалов.

| Материал | Модуль упругости Е, кН/м2 | Коэффициент Пуассона μ |
| --- | --- | --- |
| Сталь | 1.9 – 2.2•10 | 0,25 |
| Алюминий | 0,7 – 0,72•10 | 0,3 |
| Титан | 1,1 –1.15•10 | 0,3 |

- Сравнение  опытного и теоретического значения модуля сдвига

Δ = Gтеор-GопGтеор 100% =

- Сделать вывод.

Лабораторная  работа №5

«Определение критической силы сжатого стержня»

Цель работы: изучить продольный изгиб стержня в пределах упругих деформаций, определить опытным путем величины критических сил для разных способов крепления краев стержня и сравнить их с теоретическими значениями, вычисленными по формуле Эйлера.

Описание оборудования:  установка для испытания на продольный изгиб.

Характеристики образца:

длина стержня L = 0.53м;

поперечное сечение стержня b х h = 0.022 х 0.004м ;

модуль упругости материала       Е = 2 •105 нмм2

предел пропорциональности σпц =200нмм2

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор способа крепления краев элемента).

- Занесение в таблицу результатов эксперимента.

Таблица результатов экспериментального определения критической силы

| μ | Fкр | Способы крепления краев стержня |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Шарниры по краям |
| 2 |  | Жесткое защемление одного при свободном другом |
| 0.7 |  | Жесткое защемление одного при шарнирном другом |
| 0.5 |  | Жесткое защемление по краям |

- Определение величины критической силы по формуле Эйлера.

Площадь поперечного сечения стержня А = b х h = 0.022 х 0.004 =

Минимальный момент инерции сечения Imin = b х h312=

Минимальный радиус инерции imin = IminА =

Таблица вычислений критической силы и напряжений

| μ | Гибкость λ = μlimin | Fкр = Е Imin π2(μ l)2 | σкр = FкрА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 0.7 |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |

- Вывод.

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Испытание материалов на растяжение»

- Какова цель лабораторной работы

- Какое соотношение между диаметром и длиной рабочей зоны образца предусматривает ГОСТ?

- Для чего нужна диаграмма растяжения материала, и в каких координатах она строится

- Сколько характерных зон деформирования имеет диаграмма растяжения?

- Как называют зоны деформирования диаграммы растяжения?

- Как проходит процесс деформирования на различных участках диаграммы?

- От каких факторов зависят механические характеристики материалов?

- На какие группы делят механические характеристики?

- Что относят к характеристикам прочности?

- Для какого участка диаграммы справедлив закон Гука

- Что называется пределом пропорциональности?

- Что называется пределом упругости?

- Что называется пределом текучести?

- Что называется площадкой текучести и при испытании каких материалов она бывает на диаграмме растяжения?

- Что называется пределом прочности?

- Какие деформации называют упругими и какие остаточными (пластическими) Как их определить на диаграмме растяжения

- Чем отличаются друг от друга диаграммы растяжения при пластичном и хрупком разрушении материалов

- Что называют наклёпом Как изменяются механические свойства материала после наклёпа

- Как используют в технике явление наклёпа

- На основании каких данных испытаний определяют марку стали

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Испытание материалов на сжатие»

- Какова цель лабораторной работы?

- Чем отличаются диаграммы сжатия пластичных и хрупких материалов?

- Что собой представляет центральное сжатие?

- Запишите формулу для определения нормальных напряжений при центральном сжатии.

- Что собой представляет изотропный материал?

- Что собой представляет анизотропный материал?

- Приведите пример из техники с рациональным использованием анизотропных свойств материала.

- Назовите характерные особенности  испытания  пластичных материалов на сжатие.

- Назовите характерные особенности испытания хрупких материалов на сжатие.

- Назовите механические характеристики, которые можно определить для пластичного материала при испытании на сжатие.

- Какой вид имеют диаграммы сжатия чугуна и бетона? Назовите характерные особенности разрушения образцов из  этих материалов.

- Какой вид имеет диаграмма сжатия дерева вдоль и поперек волокон? Как дерево разрушается при сжатии и в каком направлении обладает лучшими механическими свойствами?

- Какие механические характеристики материала можно определить при испытании на  сжатие  стали, чугуна, бетона и дерева? Как  эти характеристики соотносятся с характеристиками, полученными при испытании на растяжение?

- Какие характерные особенности разрушения проявляются у образцов из стали, чугуна и дерева при испытании на сжатие?

- Что происходит с образцом из дерева при испытании нагружением поперек волокон? Можно ли образец довести до полного разрушения?

- Почему образцы из малоуглеродистой стали и чугуна при сжатии приобретают бочкообразную форму? Почему это не возникает при сжатии бетонных и деревянных образцов?

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Испытание стальной балки на изгиб»

- Какова цель данной лабораторной работы?

- В каком случае балка испытывает чистый изгиб?

-- Как определяют нормальное напряжение при чистом изгибе?

- Какой изгиб балки называют поперечным изгибом?

- Как записывается условие прочности при изгибе?

- Какой изгиб называют поперечным? Плоским?

- Как теоретически определяют нормальные напряжения при плоском изгибе в любом слое поперечного сечения балки?

- Как распределяются нормальные напряжения по высоте сечения балки при плоском изгибе? Покажите эпюру?

- Как записывают приближённое дифференциальное уравнение изогнутой оси балки?

- Как определяют опорные реакции в балке?

- Как строят эпюру изгибающих моментов в балке?

- Как вычисляют осевой момент инерции сечения?

- Как определяют теоретическое значение напряжения?

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Определение модуля сдвига при кручении»

- Какова цель лабораторной работы?

- При каком  нагружении  прямой брус испытывает деформацию кручения?

- Как выражается закон Гука при кручении?

- Как определяется угол закручивания образца экспериментально?

- Что называется жесткостью поперечного сечения бруса при кручении?

- Какова размерность жесткости поперечного сечения.

- Какие факторы влияют на величину угла закручивания?

- Во сколько раз изменится величина угла закручивания, если диаметр образца уменьшится вдвое?

- По какой формуле определяется полярный момент сопротивления для круглого вала сплошного сечения и для вала кольцевого сечения?

- Какие напряжения возникают в поперечном сечении круглого вала при кручении? Как они направлены? По какому закону распределяются?

- Напишите формулу для определения касательных напряжений.

- Какое напряженное состояние возникает в каждой точке круглого бруса при кручении?

- Какое напряжённое состояние называют чистым сдвигом?

- Какие свойства материала характеризует модуль сдвига?

- Каковы отличительные особенности диаграмм кручения стержней  из пластичных и хрупких материалов?

- Почему при испытании образцов крутящий момент наращивают равными ступенями?

Вопросы для подготовки к защите лабораторных  работ

«Определение критической силы сжатого стержня»

- Какова цель лабораторной работы?

- Что называют критической силой?

- Какой вид имеет формула Эйлера для определения величины критической силы?

- Почему в формулу Эйлера входит минимальный момент инерции поперечного сечения стержня?

- От чего зависит значение коэффициента приведения длины ?

- Что такое гибкость стержня ? Как ее определяют?

- Что называют предельной гибкостью?

- Какова методика определения опытного значения критической силы?

|  | Учебные издания и Интернет ресурсы |
| --- | --- |
|  | Весь перечень источников информации рекомендуется разделить на три пункта - Основная литература (перечень изданий не старше 5 лет) - Дополнительная литература (перечень учебников, пособий любого года выпуска) - Интернет источники (адреса интернет ресурсов образовательного характера) |
|  | Основные источники: |
| 1 | Сетков, В.И. Техническая механика для строительных специальностей: Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования/ В.И.Сетков. – М.: Издательский центр Академия, 2016. – 384 с. |
| 2 | Шинкаренко, А.А., Киреева, Сопротивление материалов: Учебное пособие/ А.А.Шинкаренко.–Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 263с. – (среднее профессиональное образование) |
|  | Дополнительные источники: |
| 3 | Олофлинская, В.П. Техническя механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие / В.П.Олофлинская. – М.: Форум: ИНФРА-М. 2015.- 349 с. |
| 4 | Эрдеди, А.А., Эрдеди, Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ А.А.Эрдеди. – М.: Издательский центр Академия, 2015.- 320 с. |
| 5 | http://www.teoretmeh.ru/ |
| 6 | http://www.detalmach.ru/ |
| 7 | http://mysopromat.ru/ |
| 8 | http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/ |
| 9 | Сеницкий Ю.Э. Строительная механика для архитекторов. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник/ Сеницкий Ю.Э., Синельник А.К.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 150 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20483.— ЭБС www://znanium.com |
| 10 | Сеницкий Ю.Э. Строительная механика для архитекторов. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник в 2 томах/ Сеницкий Ю.Э., Синельник А.К.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29795.— ЭБС www://znanium.com |
| 11 | Строительная механика [Электронный ресурс]: контрольные задания и методические указания к их выполнению/ — Электрон. текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22597.— ЭБС www://znanium.com |