ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Методические указания

по выполнению лабораторных работ

ОП.02 Техническая механика

специальность   08.02.03 «Производство неметаллических изделий и конструкций»

2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы дисциплины «Техническая механика» специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций |
| --- | --- |
| Протокол № __ от «___»________________20__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 20___ г. |

Составитель: О.А. Новацкая,  преподаватель ОГАПОУ «БСК»

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторный практикум является неотъемлемой и существенной составной частью учебного процесса по изучению сопротивления материалов. Его целью является:

- сообщить студентам необходимые сведения о методах изучения механических свойств материалов;

- ознакомить их с поведением элементов конструкций и сооружений при их деформировании под нагрузкой;

- привить навыки проверки опытным путем результатов теоретического расчета;

- дать представление о существующих испытательных машинах, установках, приспособлениях и измерительных устройствах.

Лабораторные работы по сопротивлению материалов можно условно подразделить на три группы.

К первой группе относятся работы по изучению физико-механических свойств материалов и определению их характеристик.

Ко второй группе - работы, посвященные опытной проверке теоретических положений сопротивления материалов.

К третьей группе - работы, посвященные специальным методам исследования образцов, моделей, элементов конструкций или сооружений (оптический метод и др.).

При описании лабораторных работ приводятся:

- их цели и содержание,

- описание и характеристики применяемого оборудования,

- методики практического выполнения работ,

- методики обработки опытных результатов.

Предполагается, что обучаемые имеют на руках специальные журналы лабораторных работ, в которые заносятся опытные и расчетные результаты. Наконец, предусматривается, что при подготовке к выполнению каждой лабораторной работы студент должен изучить не только сведения, приведенные в настоящих методических указаниях, но и учебный материал, изложенный на аудиторных занятиях и в рекомендуемой учебной литературе.

| № | Тема согласно программе | Компетенции | Кол. час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа №1«Определение координат центра тяжести сложной фигуры аналитическим и практическим способом» | ОК 01 ОК 04 ПК 1.3 | 2 |
| 2 | Лабораторная работа №2«Испытание материала на растяжение» | ОК 01 ОК 04 ПК 1.3 | 2 |
| 3 | Лабораторная работа №3«Испытание материала на сжатие» | ОК 01 ОК 04 ПК 1.3 | 2 |
| 4 | Лабораторная работа №4 «Определение модуля упругости при сдвиге» | ОК 01 ОК 04 ПК 1.3 | 2 |
| 5 | Лабораторная работа №5«Определение критической силы сжатого стержня» | ОК 01 ОК 04 ПК 1.3 | 2 |

Критерии оценки  лабораторной работы

| Вид работы | Критерии |
| --- | --- |
| Лабораторная работа | «Зачтена» при полном оформлении, наличии всех расчетов, экспериментов, выводов, защите |

Лабораторная   работа № 1

Определение координат центра тяжести сложной фигуры аналитическим и практическим способом.

Цель работы:

- определить положение центра тяжести (ЦТ) плоской фигуры сложной формы аналитическим и экспериментальным способом.

- Сравнить результаты.

Теоретическое обоснование.                                                                       Центр тяжести – это геометрическая точка, к которой, условно говоря, приложена сила тяжести данного тела. (Эта точка может быть расположена и вне тела).

Если фигура сложной формы имеет ось симметрии, то ее центр тяжести находится на этой оси. Поэтому, при выборе положения системы координат хОу удобно одну из осей координат (Ох или Оу) совместить с осью симметрии. Это сводит вычисления к определению только одной из координат ЦТ, вторая заведомо равна нулю.

При нахождении ЦТ аналитическим способом используют формулы:

;  ,  где:

ХС , УС – координаты ЦТ;

А – площадь всей фигуры;

АR – площадь R-го элемента фигуры;

ХR, УR – координаты центра тяжести R-го элемента фигуры.

Экспериментальный метод (метод подвешивания) основан на том, что при подвешивании тела за различные точки нить, на которой висит тело, каждый раз определяет линию действия его силы тяжести. Точка пересечения этих линий и даст нам положение центра тяжести тела.

Порядок выполнения.

- Сделать чертеж плоской фигуры сложной формы в масштабе, нанести размеры.

- Выбрать положение системы координат хОу и нанести ее на чертеж.

- Определить положение ЦТ аналитическим способом и нанести его на чертеж (Сан.).

- Определить положение ЦТ экспериментальным способом и нанести его на чертеж (Сэксп.).

- Результаты свести в таблицу. Сделать вывод.

Аналитический способ.

- На чертеже, выполненном в масштабе, разбирает фигуру на простые элементы (прямоугольники, треугольники, окружности), нумеруем их.

- Наносим на чертеж центры тяжести простых элементов.

- В выбранной системе координат хОу определяем положение центра тяжести сложной фигуры Сан. (Хс ; Ус) по формулам:

,

,  где:

А1, А2, …., Аn – площади простых элементов;

(Х1, У1),  (Х2, У2), … , (Хn  Уn) – координаты ЦТ простых элементов.

- Наносим на чертеж найденный ЦТ сложной фигуры (точка Сан.).

Экспериментальный способ.

1.	Подвешиваем плоскую фигуру в одной из точек (отверстий). Нить с отвесом подвешиваем в той же точке. (На примере точка А).

Выполнив необходимые измерения, наносим на чертеж положение нити на фигуре.

- Делаем то же самое, подвесив фигуру в другой точке. (На примере точка В).

- На пересечении на чертеже линий нити подвеса обозначаем центр тяжести сложной фигуры Сэксп. Определяем координаты Сэксп. (Хс, Ус) в выбранной системе координат.

Сравнительная таблица результатов.

| Координаты ЦТ | Аналитический способ (Сан.) | Экспериментальный способ (Сэксп.) |
| --- | --- | --- |
| Хс , см. |  |  |
| Ус , см. |  |  |

Пример выполнения работы.

Аналитический способ.

В выбранной системе координат Хс=0;

.

У4=10 (см.)

А5=34 х11=374 (см.2)				У5=5,5 (см.)

Сан (0;  7,3)

Экспериментальный способ.

Сэксп. (-0,4;  6,6)

Сравнительная таблица результатов

| Координаты ЦТ | Сан. | Сэксп. |
| --- | --- | --- |
| Хс , см. | 0 | -0,4 |
| Ус , см. | 7,3 | 6,6 |

Лабораторная  работа №2

«Испытание материалов  на растяжение»

Цель работы: получение диаграмм растяжения образцов, изучение механических характеристик по диаграммам растяжения.

Описание оборудования:

Испытания проводятся с помощью разрывной машины Р-50 с максимальным усилием 490 кН (50тс), вызывающей растяжение образца увеличением расстояния между захватами машины. Машина снабжена самописцем – устройством,  которое вычерчивает диаграмму растяжения (зависимость между нагрузкой и удлинением образца).  Используется образец, у которого длина цилиндрической части больше расчетной длины и равна L + D (L=200мм, D=20мм).  Края образца изготовлены большего диаметра, чтобы предохранить образец от разрушения в зажимах машины, где возникает сложное напряженное состояние.

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор материала).

- Испытание образца.     Эксперимент проводится в два этапа:

- деформирование в пределах  упругого участка диаграммы  (в какой-то момент разгрузить образец до исчезновения напряжений, демонстрируя свойство упругости или отсутствия остаточных деформаций);

- деформирование в упруго-пластической  зоне диаграммы (разгрузив образец, демонстрируя наличие остаточной деформации, загрузить элемент повторно, доведя до разрушения).

3.  Занесение результатов испытания в таблицу.

Таблица значений, снятых с диаграммы, построенной самописцем в осях F, ΔL

| № | Координаты точки на диаграмме | Марка стали | Марка стали или чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сила Fпц, соответствующая пределу пропорциональности, кН |  |  |
| 2 | Сила Fт, соответствующая пределу текучести, кН |  |  |
| 3 | Сила Fвр, соответствующая пределу временного сопротивления, кН |  |  |
| 4 | Сила Fр, соответствующая разрыву образца, кН |  |  |
| 5 | Абсолютная деформация ΔLпц, соответствующая пределу пропорциональности, м |  |  |
| 6 | Абсолютная деформация ΔLт, соответствующая пределу текучести, м |  |  |
| 7 | Абсолютная деформация ΔLвр, соответствующая пределу временного сопротивления, м |  |  |
| 8 | Абсолютная деформация ΔLр, соответствующая разрыву образца, м |  |  |

- Обработка результатов эксперимента.

Площадь поперечного сечения образца до испытания  А = πD24 =

2

Таблица  вычисления  координат точек диаграммы растяжения в осях σ,ε

| № | Координаты точки на диаграмме | Марка стали | Марка стали или чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел пропорциональности σпц= FпцА = |  |  |
| 2 | Предел текучести σт= FтА = |  |  |
| 3 | Предел прочности σпч= FпчА = |  |  |
| 4 | Относительная деформация, соответствующая пределу пропорциональности εпц = ΔLпцL = |  |  |
| 5 | Относительная деформация, соответствующая пределу текучести εт ΔLтL = |  |  |
| 6 | Относительная деформация, соответствующая пределу прочности εпч =ΔLпчL = |  |  |

- Построение диаграммы в осях σ,ε

| σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ε |

- Вывод.

Лабораторная  работа №2

«Испытание материалов  на сжатие»

Цель работы: получение диаграмм сжатия образцов, изучение механических характеристик по диаграммам сжатия.

Описание оборудования:

Испытания проводятся с помощью машины ПГ-100А. Машина снабжена самописцем – устройством,  которое вычерчивает диаграмму сжатия (зависимость между нагрузкой и деформацией образца).

Характеристика образца:

- деревянный образец – кубик 5х5х5 см;

- стальной образец – цилиндр h=d =2см;

- естественный или цементный камень  7х7х7 см3

- бетон – куб 20х20х20 см3

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор материала)

- Испытание образца на сжатие

- для стали скорость деформирования 0.002; количество точек 3;

- для чугуна скорость деформирования  0.003; количество точек ;

- для дерева вдоль волокон скорость деформирования 0.001, количество точек 7;

- для дерева поперек волокон скорость деформирования 0.001, количество точек 2.

3.  Запись результатов испытаний на сжатие

Таблица значений, снятых с диаграммы, построенной самописцем в осях F, ΔL

| № | Координаты точки на диаграмме | Марка стали | Марка чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сила, соответствующая пределу пропорциональности, Fпц,кн |  |  |
| 2. | Сила, соответствующая пределу текучести, Fт, кн |  |  |
| 3. | Сила, соответствующая разрыву образца, Fр,кн |  |  |
| 4. | Абсолютная деформация, соответствующая пределу пропорциональности ΔLпц,м |  |  |
| 5. | Абсолютная деформация, соответствующая разрушению образца ΔLр,м |  |  |

- Обработка результатов эксперимента

Площадь поперечного сечения образца до испытания

А= πd24 =

Таблица вычисления  координат точек диаграммы растяжения в осях σ, ε

| № | Координаты точек на диаграмме | Марка стали | Марка чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предел пропорциональности σпц = FпцА |  |  |
| 2. | Предел текучести σт = FтА |  |  |
| 3. | Напряжение при разрушении σр = FрА |  |  |
| 4. | Относительная деформация, соответствующая пределу пропорциональности ε пц = ΔLпцL |  |  |
| 5. | Относительная деформация, соответствующая площадки текучести ε т = ΔLтL |  |  |
| 6. | Относительная деформация, соответствующая разрушению ε р = ΔLрL |  |  |

- Построение диаграммы σ, ε в осях

| σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ε |

- Вывод:

Лабораторная  работа №2

«Определение модуля упругости при сдвиге»

Цель работы: определить модуль сдвига при сдвиге и кручении

Описание оборудования:

Для испытания стержня круглого сечения применяют установку: вал жестко закреплен с одной стороны, а с другой стороны снабжен подшипником, не препятствующим поворотом опорного сечения относительно продольной оси. При этом перемещения в направлении перпендикулярном оси (изгибные) исключены постановкой поры под подшипником. В двух сечениях, отстоящих  друг от друга на расстоянии ℓ, к нему приварены две рамки, между которыми на расстоянии R от оси устанавливается индикатор часового типа. К подвижному торцу приварен рычаг с нагрузочной тарелкой. При приложении нагрузки к рычагу, создается момент, который вызывает кручение вала. При этом  сечения вала поворачиваются относительно продольной оси  на величину пропорциональную расстоянию этого сечения от заделки. Поэтому концы рамок, прикрепленные к разным сечениям, получают разные перемещения вдоль оси индикатора.

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор материала).

- В несколько этапов нагрузить вал,  положив  груз F = 1 кг (10  кн)  на нагрузочную  и снять отсчет по шкале индикатора.

- Занесение результатов  эксперимента в таблицу.

Таблица экспериментальных данных

| Крутящий момент М, кн м | Приращение крутящего момента Δ М, кН м | Показание индикатора Т | Приращение показания индикатора, ΔТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΔТсред |

- Обработка результатов эксперимента:

- найти приращения показаний индикатора  ΔТ и ΔТсред

- найти величины скручивающих моментов М= F L для всех ступеней  нагружения (М1= F1 L=0,01м •1м=0,01кн м; М2= F2 L=0,02м •1м=0,02кн м   и т.д.)

- найти приращения крутящих моментов

- обратить внимание на то, что одинаковым ступеням приращения крутящего момента соответствуют одинаковые приращения угла закручивания, что говорит о справедливости закона Гука при кручении в данных  пределах

- определить приращение угла закручивания  Δφ=ΔТсред   КR, где  к=0,00001м – цена деления шкалы

- из формулы Гука при сдвиге (кручении) выразить и определить модуль сдвига

G =ΔМ lΔφ Iр , где Iр=0,1 d4 = 0.1 (0,016м)4 = 0,66 • 10-8  м4

- Определение модуля сдвига  по теоретической формуле

Gтеор = Е2 1+μ, где  Е – модуль упругости,    а μ – коэффициент Пуассона  (см. таблицу)

9

Таблица  физико–механических характеристик материалов.

| Материал | Модуль упругости Е, кН/м2 | Коэффициент Пуассона μ |
| --- | --- | --- |
| Сталь | 1.9 – 2.2•10 | 0,25 |
| Алюминий | 0,7 – 0,72•10 | 0,3 |
| Титан | 1,1 –1.15•10 | 0,3 |

- Сравнение  опытного и теоретического значения модуля сдвига

Δ = Gтеор-GопGтеор 100% =

- Сделать вывод.

Лабораторная  работа №3

«Определение критической силы сжатого стержня»

Цель работы: изучить продольный изгиб стержня в пределах упругих деформаций, определить опытным путем величины критических сил для разных способов крепления краев стержня и сравнить их с теоретическими значениями, вычисленными по формуле Эйлера.

Описание оборудования:  установка для испытания на продольный изгиб.

Характеристики образца:

длина стержня L = 0.53м;

поперечное сечение стержня b х h = 0.022 х 0.004м ;

модуль упругости материала       Е = 2 •105 нмм2

предел пропорциональности σпц =200нмм2

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор способа крепления краев элемента).

- Занесение в таблицу результатов эксперимента.

Таблица результатов экспериментального определения критической силы

| μ | Fкр | Способы крепления краев стержня |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Шарниры по краям |
| 2 |  | Жесткое защемление одного при свободном другом |
| 0.7 |  | Жесткое защемление одного при шарнирном другом |
| 0.5 |  | Жесткое защемление по краям |

- Определение величины критической силы по формуле Эйлера.

Площадь поперечного сечения стержня А = b х h = 0.022 х 0.004 =

Минимальный момент инерции сечения Imin = b х h312=

Минимальный радиус инерции imin = IminА =

Таблица вычислений критической силы и напряжений

| μ | Гибкость λ = μlimin | Fкр = Е Imin π2(μ l)2 | σкр = FкрА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 0.7 |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |

- Вывод.

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Испытание материалов на растяжение»

- Какова цель лабораторной работы

- Какое соотношение между диаметром и длиной рабочей зоны образца предусматривает ГОСТ?

- Для чего нужна диаграмма растяжения материала, и в каких координатах она строится

- Сколько характерных зон деформирования имеет диаграмма растяжения?

- Как называют зоны деформирования диаграммы растяжения?

- Как проходит процесс деформирования на различных участках диаграммы?

- От каких факторов зависят механические характеристики материалов?

- На какие группы делят механические характеристики?

- Что относят к характеристикам прочности?

- Для какого участка диаграммы справедлив закон Гука

- Что называется пределом пропорциональности?

- Что называется пределом упругости?

- Что называется пределом текучести?

- Что называется площадкой текучести и при испытании каких материалов она бывает на диаграмме растяжения?

- Что называется пределом прочности?

- Какие деформации называют упругими и какие остаточными (пластическими) Как их определить на диаграмме растяжения

- Чем отличаются друг от друга диаграммы растяжения при пластичном и хрупком разрушении материалов

- Что называют наклёпом Как изменяются механические свойства материала после наклёпа

- Как используют в технике явление наклёпа

- На основании каких данных испытаний определяют марку стали

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Определение модуля упругости при сдвиге»

- Какова цель лабораторной работы?

- При  каком  нагружении  прямой  брус испытывает деформацию кручения?

- Как выражается закон Гука при кручении?

- Как определяется угол закручивания образца экспериментально?

- Что называется жесткостью поперечного сечения бруса при кручении?

- Какова размерность жесткости поперечного сечения.

- Какие факторы влияют на величину угла закручивания?

Во сколько раз изменится величина угла закручивания, если диаметр образца уменьшится вдвое?

- По какой формуле определяется полярный момент сопротивления для круглого вала сплошного сечения и для вала кольцевого сечения?

- Какие напряжения возникают в поперечном сечении круглого вала при кручении? Как они направлены? По какому закону распределяются?

- Напишите формулу для определения касательных напряжений.

- Какое напряженное состояние возникает в каждой точке круглого бруса при кручении?

- Какое напряжённое состояние называют чистым сдвигом?

- Какие свойства материала характеризует модуль сдвига?

- Каковы отличительные особенности диаграмм кручения стержней  из пластичных и хрупких материалов?

- Почему при испытании образцов крутящий момент наращивают равными ступенями?

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Определение критической силы сжатого стержня»

- Какова цель лабораторной работы?

- Что называют критической силой?

- Какой вид имеет формула Эйлера для определения величины критической силы?

- Почему в формулу Эйлера входит минимальный момент инерции поперечного сечения стержня?

- От чего зависит значение коэффициента приведения длины ?

- Что такое гибкость стержня ? Как ее определяют?

- Что называют предельной гибкостью?

- Какова методика определения опытного значения критической силы?

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

|  | Учебные издания и Интернет ресурсы |
| --- | --- |
|  | Весь перечень источников информации рекомендуется разделить на три пункта - Основная литература (перечень изданий не старше 5 лет) - Дополнительная литература (перечень учебников, пособий любого года выпуска) - Интернет источники (адреса интернет ресурсов образовательного характера) |
|  | Основные источники: |
| 1 | Сетков В.И. Техническая механика для строительных специальностей. Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. М., ОИЦ «Академия», 2014 г. |
| 2 | Сетков В.И. Сборник задач по технической механике. Учебное пособие для студентов среднего профессионального образования. М., ОИЦ «Академия», 2014г. |
|  | Дополнительные источники: |
| 3 | Олофлинская, В.П. Техническя механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие / В.П.Олофлинская. – М.: Форум: ИНФРА-М. 2015.- 349 с. |
| 4 | Олофинская, В.П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий по технической механике. Учебное пособие. М.,ФОРУМ, 2014г.- 352с. |
| 5 | Эрдеди, А.А., Эрдеди, Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ А.А.Эрдеди. – М.: Издательский центр Академия, 2015.- 320 с. |
| 6 | http://www.teoretmeh.ru/ |
| 7 | http://www.detalmach.ru/ |
| 8 | http://mysopromat.ru/ |
| 9 | http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/ |
| 10 | Мовнин М.С. Основы технической механики [Электронный ресурс]: учебник/ Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2015.— 286 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15905.— ЭБС www://znanium.com |