Областное государственное

автономное профессиональноеобразовательное учреждение

«Белгородский строительный колледж»

Методические указания

по выполнению практических работ подисциплине

ОП.04 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

для студентов специальности

23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Белгород 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности 23.02.07 | Разработано на основе рабочей программы дисциплины ОП.04 «Материаловедение», специальность: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» |
| --- | --- |
| Протокол № ____ от «__»_______201__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Бугаев В.А. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201__ г. |

Составитель: преподаватель спец. дисциплин

Нечаева А.Н.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.	6

АНАЛИЗ СПЛАВОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОПРЕДЕЛЕННУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ УГЛЕРОДА ПО ДИАГРАММЕ «ЖЕЛЕЗО-ЦЕМЕНТИТ»	6

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2.	11

ВЫБОР МАРКИ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ  ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА.	11

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.	13

ВЫБОРУ МАРКИ СПЛАВА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ИХ РАБОТЫ	13

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 4	15

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ И ГАЗОВОЙ СВАРКИ.	15

ПРИЛОЖЕНИЯ	18

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………...29

ВВЕДЕНИЕ

Программой дисциплины «Материаловедение» предусматривается изучение основных вопросов получения металлов, широко применяемых в технике, ознакомление со свойствами этих металлов и сплавов, изготовлением заготовок и готовых деталей, ознакомление со свойствами и промышленным применением неметаллических конструкционных материалов.

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков программой дисциплины предусматривается проведение практических занятий и экскурсий на промышленные предприятия.

| № | Тема рабочей программы | Тема практической работы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 3.1 Углеродистые стали Тема 3.2 Легированные стали Тема 3.3 Чугуны | Анализ сплавов, содержащих определенную концентрацию углерода по диаграмме «железо-цементит» | 2 |
| 2 | Тема 3.2 Легированные стали | Выбор марки легированной стали для деталей, в зависимости от условий работы. Обоснование выбора. | 2 |
| 3 | Тема 3.5 Сплавы цветных металлов | Выбору марки сплава цветных металлов для конкретных деталей в зависимости от условий их работы | 2 |
| 4 | ## Тема 7.1 Общие сведения о сварке. Электродуговая сварка и резка. | ## Технология электродуговой и газовой сварки. | 2 |
| ВСЕГО |  |  | 8 |

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

при выполнении практических работ по дисциплине ОП.04 «Материаловедение»

| Вид работы | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | « 5 » | « 4 » | « 3 » |
| Практическая работа | Практическая работа выполнена верно, в полном объёме, правильно оформлена и защищена. | Практическая работа выполнена верно, в полном объёме, имеются неточности в оформлении и орфографии | Практическая работа выполнена в полном объёме, имеются ошибки в оформлении и орфографии, имелись затруднения в ответе на дополнительные вопросы. |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.

АНАЛИЗ СПЛАВОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОПРЕДЕЛЕННУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ УГЛЕРОДА ПО ДИАГРАММЕ «ЖЕЛЕЗО-ЦЕМЕНТИТ»

Задание:

- Структурные составляющие железо - углеродистых сплавов.

- Диаграмма «железо-цементит», ее описание.

- Анализ превращения, структуры и свойства медленно охлажденной стали.

Методические указания

- Структурные составляющие стали, белых и серых чугунов.

Несмотря на появление большого количества различных новых машиностроительных материалов, которые по своим свойствам часто конкурируют со сталями и чугунами, пока трудно себе представить возможности научно-технического прогресса без железоуглеродистых сплавов. Это самый главный металл природы, основа культуры и промышленности. В технике в настоящее время используется более 12 тыс. сплавов железа с углеродом.

Сталь – сплав Fe и углерода, где углерода до 2,14%. Сталь отличается прочностью, вязкостью, пластичностью.

Чугун – сплав Fe и углерода, где углерода более 2,14%, твердый и хрупкий.

Белый чугун – углерод в виде химического соединения.

Серый чугун – углерод в виде графита.

Феррит и цементит – основные структурные составляющие железоуглеродистых сплавов, они располагаются каждая в отдельности или в виде механической смеси перлита.

Феррит – твёрдый раствор углерода (до0,04%) в α-железе. Структура мягкая и пластичная, недостаточно прочная, НВ 50-80; δ’=30%,     = 300 МПа.

Практически это чистое  железо.

Цементит – (Fe3C) – химическое соединение железа с углеродом – карбид железа. Содержит  93,33% Fe и 6,67% углерода. Хрупок. НВ 800 в 10 раз тверже феррита.

Перлит – механическая смесь феррита и цементита. Феррита в 6 раз больше чем цементита.   НВ 180÷200,     =800 МПа, δ=10÷12% у пластинчатого перлита.

Зернистый перлит более пластичен, но менее твёрд и прочен.

Аустенит – твёрдый раствор углерода до 2,14% в γ- железе.

При t=11470С и выше углерода до 2,14%, ниже t=11470С растворимость углерода  уменьшается.

При t=7270С γ-железо может растворить не более 0,8% углерода.

Структура мягкая и пластичная, НВ 180, δ=40÷50%.

Ледебурит – механическая смесь зерен аустенита и цементита, содержит 4,3% углерода, тверд и хрупок, НВ 550.

- Диаграмма состояния системы сплавов “железо-цементит”.

Диаграмма “железо-цементит” является фундаментом науки о стали и чугуне, позволяет определить для всех железоуглеродистых сплавов температуры нагрева при термообработке, обработке давлением, температуры плавления и затвердевания сплавов.

Диаграмма “Fe-Ц”

Упрощенная диаграмма состоит в отсутствии линий, характеризующих превращения, связанные с полиморфными превращениями железа при 13920, которые не имеют практического значения.

Кроме того, на упрощенной диаграмме не отражено превращение, связанное с уменьшением растворимости углерода в феррите при охлаждении от 9110 до 00.

Линия АСД - ликвидус, линия АЕСF - солидус. Выше линии АС сплавы находятся в жидком состоянии По линии АС из жидкого раствора начинают выпадать кристаллы твёрдого раствора углерода в γ – железе, называемого аустенитом, следовательно, в области АСЕ будет находиться смесь двух фаз – жидкого раствора (Ж) и аустенита (А). По линии СД из жидкого раствора начинают выпадать кристаллы цементита (Ц); в области диаграммы СFД находится смесь двух фаз – жидкого раствора (Ж) и цементита (Ц). В точке С при массовом содержании углерода 4,3% и температуре 11470С происходит одновременная кристаллизация  аустенита и цементита и образуется  их тонкая механическая смесь эвтектика, называемая ледебуритом (Л). Ледебурит присутствует во всех сплавах с массовым содержанием С от 2,14 до 6,67%. Эти сплавы относятся к группе чугуна.

Точка Е соответствует предельному насыщению железа углеродом (2,14%).

Сплавы, лежащие левее этой точки, после полного затвердевания представляют один аустенит. Эти сплавы относятся к группе стали.

Превращения в твердом состоянии – вторичная кристаллизация.

Линия GSE и PSK показывают, что в сплавах системы в твердом состоянии происходят изменения структуры. Превращения в твердом состоянии происходят вследствие перехода железа из одной модификации в другую, а также в связи с изменением растворимости углерода в железе.

В области диаграммы AGSE находится аустенит (А). При охлаждении сплава аустенит распадается с выделением по линии GS феррита (Ф), а по линии SE – цементита. Этот цементит, выпадающий из твердого раствора, называется вторичным (ЦII) в отличие от первичного цементита (ЦI), выпадающего из жидкого раствора.

В области диаграммы GSP находится смесь двух фаз – феррита и распадающегося аустенита, а в области ЕSl1 – смесь вторичного цементита и распадающегося аустенита. В точке S при массовом содержании углерода 0,8% и при температуре 7270С весь аустенит распадается и одновременно кристаллизуется тонкая механическая смесь феррита и цементита – эвтектоид (т.е. подобный эвтектике), который в этой системе называется перлитом (П). Сталь, содержащая 0,8% С называется эвтектоидной, менее 0,8% - доэвтектоидной.

При охлаждении сплавов по линии PSK происходит распад аустенита, оставшегося в любом сплаве системы, с образованием перлита; поэтому линия PSK называется линией перлитного (эвтектоидного) превращения.

Сравнивая между собой превращения в точках С и S диаграммы можно отметить следующее:

- выше точки С находится жидкий раствор, выше точки S – твердый раствор – аустенит.

- в точке С сходятся ветви АС и СД, которые указывают на начало выделения кристаллов из жидкого раствора (первичной кристаллизацией); в точке S  сходятся ветви GS и SE , указывающие на начало выделения кристаллов из твердого раствора (вторичной кристаллизации).

- в точке С жидкий раствор, содержащий 4,3% С, кристаллизуется с образованием эвтектики – ледебурита, в точке S твердый раствор, содержащий 0,8% С, перекристаллизуется с образованием эвтектоида – перлита.

- на уровне точки С лежит прямая EF эвтектического (ледебуритного) превращения, на уровне точки S – прямая РК эвтектоидного (перлитного) превращения.

3. Структура и свойства медленно охлажденной стали (анализ превращения).

Эвтектоидная сталь – выше точкиа сплав находится в жидком состоянии. При охлаждении в точке а  по линии ликвидуса начнут выделяться кристаллы аустенита с массовым содержанием С меньше 0,8%.

Между точками а и в количество маточного раствора (жидкой фазы) постепенно уменьшается до нуля, а массовое содержание углерода в нем постепенно увеличивается; одновременно растут кристаллы аустенита, и около точки в (линия солидуса) первичная кристаллизация заканчивается. В точке S однородный аустенит распадается и образуется смесь цементита и феррита – перлит. В точке S  протекает вторичная кристаллизация – полиморфное превращение железа в твердом состоянии. Структура эвтектоидной стали – перлитная.

Доэвтектоидная сталь – сталь с 0,3% С.

Точка а1 и в1 отвечают происходящим превращениям аналогичным превращениям эвтектоидной стали, точка С1 на линии GS отвечает началу вторичной кристаллизации стали; аллотропическому переходу γ – железа в α – железо и выделению феррита. Точка  d1 показывает, что при t=7680С происходит магнитное превращение выпавших кристаллов феррита, т.е. немагнитный феррит становится магнитным.

В связи с выпадением кристаллов феррита количество углерода в оставшемся аустените постепенно увеличивается и к точке l1 доходит до эвтектоидного состава (0,8%). Массовое содержание углерода в аустените при любой температуре между точками l1 и l2 может быть определено проекцией точки пересечения горизонтали с линией GOS. В точке l1 выпадение кристаллов феррита заканчивается и происходит распадение оставшегося аустенита в смесь феррита и цементита – перлит. Таким образом, структура доэвтектоидной стали при комнатной температуре феррито-перлитная.

Заэвтектоидная сталь – сталь с 1,2% С.

Точка а2 и в2 отвечают происходящим превращениям, аналогичным превращениям эвтектоидной стали. Точка С2 – начало вторичной кристаллизации цементита из аустенита. Количество углерода в  аустените между точками С2 и l2непрерывно уменьшается, т.к. кристаллы аустенита содержат 6,67% С. В точке l2 происходит эвтектоидное превращение аустенита, т.е. в оставшемся аустените соотношение  железа и углерода становится равное эвтектическому, аустенит распадается с образованием эвтектоидной смеси – перлита. Таким образом, структура заэвтектоидной стали состоит из зерен цементита и перлита.

4. Структура белого чугуна  (анализ превращений в чугунах при

охлаждении).

Кристаллизация белого чугуна характеризуется диаграммой состояния системы сплавов железо-цементит.

Эвтектический чугун – при охлаждении жидкого чугуна с массовым содержанием 4,3% в точке С образуется эвтектика, состоящая из цементита и аустенита – ледебурит. При охлаждении от температуры точки  С (11470С) до температуры линии РК (7270С) диаграмма аустенит в ледебурите распадается с выделением вторичного цементита и массовое содержание углерода в этом аустените уменьшается от 2,14% до 0,8% ( в соответствии с линией ES), а при температуре 7270С произойдет перлитное превращение оставшегося аустенита. Таким образом, ледебурит  будет состоять из цементита и перлита.

Доэвтектический чугун (например, 30%) при температуре точки а1 из жидкого раствора образуются центры кристаллизации аустенита. В промежутке температур точек а1 и в1 кристаллы аустенита растут, а массовое содержание углерода в маточном растворе увеличивается до эвтектического (4,3%).

При температуре точки в1 происходит  затвердевание эвтектического расплава с образованием ледебурита. При дальнейшем охлаждении от температуры точки в1 до температуры точки с1происходит вторичная кристаллизация. В структуру охлажденного доэвтектического чугуна входят ледебурит и распавшийся избыточный аустенит.

Заэвтектический чугун – (например с 5% С) при температуре точки а2начинается кристаллизация цементита. Между температурами точек а2 и в2 кристаллы цементита растут, а массовое содержание углерода в маточном растворе уменьшается до эвтектического; при температуре точки в2 весь оставшийся расплав затвердевает и образуется ледебурит. Далее между температурами точки в2 и с2 происходит вторичная кристаллизация аустенита, входящего в структуру ледебурита. При температуре ниже 7270С заэвтектический чугун состоит  из цементита (первичного) и ледебурита.

Заэвтектические чугуны в промышленности применяются редко ввиду их чрезмерной хрупкости.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

ВЫБОР МАРКИ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ  ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА.

Цель задания:

Приобрести навыки в работе со справочной литературой по выбору легированной стали для деталей, в зависимости от условий их работы.

Задание:

- изучить условия работы заданной детали или инструмента и требования, предъявляемые к ней;

- выбрать марку легированной стали  для изготовления детали или инструмента, изучить ее химический состав и механические свойства;

- дать обоснование выбора материала для заданной детали или инструмента;

- составить отчет о практическом занятии.

1.	Сталь, для изготовления шпинделей станков , гильз  цилиндров ДВС, должна обладать высокой прочностью, после закалки высокой твердостью и износостойкостью. Подобрать сталь, указать ее химический состав и термообработку для получения требуемых свойств.

2.	Лопатки реактивных и турбореактивных двигателей работают в окислительной среде при высоких температурах (500÷580° С). Металл должен обладать повышенной коррозионной стойкостью и прочностью при указанной температуре.

Подобрать металл или сплав, указать его состав и свойства.

3.	Рессоры грузового автомобиля изготавливают из качественной легированной стали, толщина рессоры до 10 мм.

Сталь должна обладать высокими пределами прочности, выносливости и упругости.

Подобрать сталь, указать ее состав и свойства в зависимости от термической обработки.

4.	Сталь, применяемая для пароперегревателей котлов высокого давления, должна сохранять повышенные механические свойства при длительных нагрузках при температурах 500°С и иметь достаточно высокую пластичность для возможности выполнения холодной деформации (гибки, завальцовки и т. п.) при сборке котла.

Подобрать сталь, указать ее состав и механические свойства при комнатной и повышенной температурах.

5.	Детали приборов и оборудования, которые устанавливают на морских судах, должны быть устойчивыми не только против действия воды, водяных паров и атмосферы воздуха, но и более сильного корродирующего действия морской воды.

Подобрать сталь, указать ее химический состав и механические свойства

Подобрать легированную сталь, указать ее химический состав и режим термической обработки.

6.  Оси, валы, роторы – не испытывающие больших напряжений, применяются чаще всего в нормализованном состоянии. Подобрать марку стали, указать ее химический состав.

7.	Завод выполняет токарную обработку чугунных и стальных деталей
сбольшой скоростью резания.

Выбрать сплавы для резцов, обеспечивающие высокую производительность обработки стали и чугуна.

Привести химический состав, структуру, твердость, прочность и теплостойкость и способ изготовления этих сплавов и сравнить их с аналогичными характеристиками быстрорежущей стали.

8.	Подобрать сталь для червячных фрез, обрабатывающих конструкционные стали твердостью НВ  230.

Объяснить причины, по которым для этого нецелесообразно использовать углеродистую инструментальную сталь У12 с высокой твердостью (HRC 63÷64).

Указать  режимы термической обработки фрез из выбранной легированной стали.

9.	Получение заготовок горячей деформацией является производительным
способом обработки.

Выбрать марку стали для изготовления крупного молотового штампа; рекомендовать режим термической обработки штампа, указать микроструктуру и механические свойства после отпуска.

Объяснить, почему подобные штампы не следует изготовлять из углеродистой стали.

10.	Пружины приборов при нагреве даже в области климатических температур могут изменять свои характеристики в связи с изменением модуля упругости. Это снижает точность работы приборов.

Подобрать  сталь для изготовления пружин, модуль упругости которого не изменяется при температурах до 250° С. Указать режим упрочняющей обработки стали.

11.  Ответственные валы,  коленчатые валы,  оси,  цапфы, подвергаемые  закалке.  Детали должны иметь высокую твердость и износостойкость в поверхностном слое и вязкую сердцевину.  Выбрать марку стали, указать ее химический состав и термообработку для получения требуемых свойств.

12. Трубы пароперегревателей,  арматура паровых котлов. Подобрать марку стали, указать ее химический состав.

13. Емкости, арматура  работающие  при низких температурах до -269 о  С. Подобрать марку стали, указать ее химический состав и свойства.

14.  Детали  реактивных  двигателей (лопатки, диски, турбин), работают при высокой температуре 600÷8000С,  турбокомпрессоров ( 800÷850оС).

15.  Инструмент,     применяемый  при обработке древесины и для резания мягких металлов при   ручной металлообработке. Подобрать  марку стали, указать    ее химический состав.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3.

ВЫБОРУ МАРКИ СПЛАВА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ИХ РАБОТЫ

Цель задания:

Приобрести навыки в работе со справочной литературой по выбору легированной стали для деталей, в зависимости от условий их работы.

Задание:

- изучить условия работы заданной детали или инструмента и требования, предъявляемые к ней;

- выбрать марку легированной стали  для изготовления детали или инструмента, изучить ее химический состав и механические свойства;

- дать обоснование выбора материала для заданной детали или инструмента;

- составить отчет о практическом занятии.

Задачи по выбору марки сплава цветных металлов для конкретных деталей в зависимости от условий их работы

1.	Детали арматуры турбин и котлов гидронасосов работают во влажной атмосфере и изготовляются массовыми партиями литьем, имеют сложную форму и высокую точность размеров.

Подобрать применяемый для этой цели цветной сплав и сталь для изготовления форм.

2.	Трубки в паросиловых установках должны быть стойки против коррозии. Подберите марку сплава на медной   основе,   пригодную для изготовления трубок, не содержащего дорогих элементов. Указать способ изготовления трубок и сравнить механические свойства выбранного сплава с механическими свойствами стали, стойкость против коррозии в тех же условиях.

3.	Необходимо изготовить зубчатые колеса из сплава, стойкого против действия воды и пара и обладающего небольшим коэффициентом трения. Предел прочности не ниже 340 МПа.

Объяснить, почему в таких случаях не применяют нержавеющую сталь, стойкую против коррозии в условиях воды и пара. Указать цветной сплав, пригодный для изготовления подобных зубчатых колес.

4.	Детали самолетов: педали, рычаги, стойки педалей и т. п. изготавливают из сплава с хорошими литейными свойствами, обладающего, кроме того, хорошей обрабатываемостью резанием. Предел прочности сплава должен быть не ниже 220 МПа.

Подобрать состав сплава, указать механические свойства его в готовом изделии и сопоставьте его свойства с аналогичными свойствами стали.

5.	Вкладыши коренных и шатунных подшипников двигателей внутреннего сгорания изготавливают из сплавов, обладающих высокими антифрикционными свойствами.

Подобрать состав сплава, указать причины хорошей их работы в условиях износа и назвать сплавы, применяемые для заливки подшипников.

- Бесшовные трубы опреснительных установок, подающие морскую воду, нагретую до 80÷120° С, целесообразно для повышения их долговечности изготовлять из сплава со значительно большей стойкостью против коррозии в этих условиях, чем у нержавеющей стали. Выбрать марку сплава и сопоставить его свойства со свойствами нержавеющей стали 10Х18Н9Т.

- Сварные бензиновые и масляные баки, от материала которых не требуется высоких механических свойств, изготавливают в авиапромышленности из легких листов сплавов, обладающих повышенной стойкостью против коррозии, пластичностью и хорошей свариваемостью.

Подобрать  сплав, пригодный для данного назначения, и для сравнения привести марку стали, стойкой против коррозии в указанных средах.

8.	Червяк редуктора для уменьшения коэффициента трения часто изготавливается из стали, а венец колес — из сплава на медной основе.

Подобрать марку и состав сплава для венца, колеса, обладающего высокими  антифрикционными свойствами. Указатьдля сравнения сталь для изготовления червяка редуктора диаметром 30 мм.

9.	Выбрать состав цветного сплава, обладающего высокой пластичностью для изготовления деталей из листа способом глубокой вытяжки.

Указать назначение термической обработки, применяемой между отдельными, операциями вытяжки для повышения пластичности, и приведите для сравнения сталь с аналогичными свойствами.

10.	Выбрать латунь для изготовления на станках-автоматах винтов, болтов и гаек, которая позволяет получить чистую поверхность и высокую производительность.

Сравнить механические свойства выбранного сплава с аналогичными характеристиками латуни высокой вязкости и пластичности.

11.  Подобрать сплав для изготовления деталей в морском и общем машиностроении, от которых требуется высокая коррозионная стойкость и высокая прочность.

12.  Подобрать марки сплавов для изготовления сварных баков, трубопроводов, оконных рам, обладающих хорошей прочностью  и свариваемостью.

13. Подобрать марки сплавов для изготовления ГБЦ, поршней и других деталей ДВС нагревающихся до температуры 300оС, обладающих хорошими литейными свойствами и имеющих достаточную прочность.

14. Подобрать марки сплавов для изготовления  пружин, мембран, контактов обрабатываемых давлением и обладающие коррозионной  стойкостью.

15. Подобрать марки сплавов для изготовления деталей самолетов( лопасти, шпангоуты ), которые должны иметь высокую прочность, коррозионную стойкость.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ И ГАЗОВОЙ СВАРКИ

Цель занятия: Изучение технологического процесса электродуговой и газовой сварки

Задание:

- Изучение последовательности технологического процесса  электродуговой сварки.

- Изучение последовательности технологического   процесса газовой сварки.

- Составить отчет о работе.

Методические указания:

- Технологический процесс электродуговой сварки.

1..Подготовка кромок (удаление ржавчины, окалины, старой краски и др. загрязнений), если требуется, производится разделка кромок:

-при толщине металла до 3 мм – отбортовка.

- при S от 3 до 8 мм

2 мм.

- приS от 8 до 15  мм                                                V– образная разделка кромок.

- приS  от 15 до 20  мм  Х-образная разделка кромок

- приS более 20  мм   чашеобразная

2.По задней толщине кромок выбирается диаметр электрода

| Толщина металла, мм | 1-2 | 3 | 4-5 | 6-8 | 9-12 | 13-15 | 16 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода, мм | 1,5-2 | 3 | 3-4 | 4 | 4-5 | 5 | 6 |

3.По выбранному диаметру электрода определяется сварочный ток.

Диаметр электрода d=3-6 мм. Диаметр электрода d<3 мм.

I=(20+6d)dk							I= 30 dk

Коэф. kнижнийшов			вертикальный шов 	потолочный шов

1,0						    09			08

4. Металл большой толщины сваривается за 1 проход или если не позволяет диаметр электрода - в несколько проходов.

Способы наложения швов.

- Каскадом

- Горкой

250мм

5. Швы короткие длинной до 250 мм- выполняются за 1 проход.

Швы, средней длинны  250 - 1000мм от середины к краям.

Швы, длинной более 100мм выполняются обратно - ступенчатым способом

2.Технологический процесс газовой сварки

- Подготовка кромок с целью удаления ржавчины, окалины и др. загрязнений, если требуется производится  разделка кромок:

- при S до 2 мм  - отбортовка

- при S от 2  до 5 мм  - без разделки

- при S более 5 мм – V- образная  или Х- образная разделка кромок.

- Определение мощности сварочной горелки (по тепловой мощности сварочного пламени)

А=КхS

К – коэффициент, учитывающий теплофизические свойства металла

К=100-150   для сталей

Регулируется сменой наконечников горелки

| Номер наконечника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность сварочного пламени | 50 | 75 | 150 | 300 | 500 | 750 | 1200 | 1700 | 1700и более |

- Регулирование сварочного пламени:

Нормальное –  (восстановительное), соотношение О2: С2Н2=1,1-1,2  для сварки углеродистых сталей.

Науглераживающее – соотношение О2: С2Н2< 1, пламя с избытком ацетилена,  красного цвета,  для  сварки  чугунов.

Окислительное – соотношение О2:С2Н2 = 1 > 1,2, пламя с избытком кислорода, синего цвета, применяется для сварки латуни.

- Выбор присадочного материала и определение диаметра электрода

Материал электрода должен иметь в своем составе марганец и кремний, для раскисления металла шва.

- Определение положения горелки при сварке 100-1,1 мм, 200 – 1,3 мм, 300 – 3-5 мм, 400-5-7 мм, 500 – 7-10 мм, 600 – 10-12 мм, 700 12-15 мм, 800 – более 15 мм

- Способы сварки:

а) правый способ:

-процесс выделения слева на право, пламя перемещается впереди присадочного прутка и направленного наформирующийся шов, и этим обеспечивается хорошая защита сварочные ванны от воздействия атмосферы и замедляется охлаждение шва. Шов  высокого  качества,  применяется  при  сварке  кромок  толщиной более  5 мм.

б) левый способ

- процесс ведется справа налево. Горелка  перемещается за прутком, пламя направленно на несваренные кромки и подогревает их, подготавливая к сварке. Пламя свободно растекается по поверхности металла, что снижает опасность пережога. Применяется при сварке листов толщиной до 5 мм

ПРИЛОЖЕНИЯ

Список литературы

- Фетисов Г.П.; Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов. Учебник. 3-е изд. искр.-М .: Издательство Оникс. 2014.-624с.: ИЛ.

- Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учебник для техникумов и колледжей. – Спб.: Политехника, 2014г.

- Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка):учебное пособие/А.М.Адаскин, В.М. Зуев – М.:ОИЦ «Академия», 2014 – 288с.

- Черепахин  А.А., Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 320 с