Областное государственное

автономное профессиональноеобразовательное учреждение

«Белгородский строительный колледж»

Методические указания

по выполнению лабораторных по дисциплине

ОП.04 «Материаловедение»

для студентов специальности

23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

Белгород 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией специальности 23.02.07 | Разработано на основе рабочей программы дисциплины ОП.04 «Материаловедение», специальность: 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» |
| --- | --- |
| Протокол № ____ от «__»_______201__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Бугаев В.А. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. «___»____________ 201__ г. |

Составитель: преподаватель спец. дисциплин

Нечаева А.Н.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  1	6

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ ПО БРИНЕЛЛЮ И РОКВЕЛЛУ	6

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2	13

ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ И НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ	13

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3	20

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУР СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ ПОД МИКРОСКОПОМ.	20

ЗАРИСОВКА МИКРОСТРУКТУР.	20

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4	27

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ, НОРМАЛИЗАЦИЯ, ЗАКАЛКА,	27

ОТПУСК УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ.	27

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5	34

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ	34

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.	36

УГЛЫ ТОКАРНОГО РЕЗЦА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ.	36

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7.	39

НАСТРОЙКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 1 К 62	39

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8.	44

УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ,	44

ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК.	44

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9.	49

УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ХОНИНГОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ЭТОМ ИНСТРУМЕНТ.	49

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………...53

ВВЕДЕНИЕ

Программой дисциплины  «Материаловедение» предусматривается изучение основных вопросов получения металлов, широко применяемых в технике, ознакомление со свойствами этих металлов и сплавов, изготовлением заготовок и готовых деталей, ознакомление со свойствами и промышленным применением неметаллических конструкционных материалов.

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков программой дисциплины предусматривается проведение лабораторных работ и экскурсий на промышленные предприятия.

К лабораторным работам, особенно к методике их проведения, предъявляются высокие требования. Их рекомендуется проводить сразу же после изучения соответствующего учебного материала. После выполнения лабораторной работы и соответствующего собеседования с преподавателем каждому студенту  выставляется зачет.

| № | Тема лабораторной работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение методов определения твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу. | 2 |
| 2 | Испытание на растяжение и на ударную вязкость | 2 |
| 3 | Изучение микроструктур сталей и чугунов под микроскопом. Зарисовка микроструктур | 2 |
| 4 | ## Термическая обработка стали. Нормализация, закалка, отпуск углеродистых сталей. | 2 |
| 5 | ## Оборудование для проведения сварочных работ | 2 |
| 6 | Углы токарного резца и их влияние на процесс резания. Измерение углов токарных резцов | 2 |
| 7 | ## Настройка токарно-винторезного станка 1 к 62 | 2 |
| 8 | ## Устройство и назначение фрезерных станков, обработка заготовок. | 2 |
| 9 | Устройство и назначение хонинговальных станков, применяемый при этом инструмент | 2 |
| ВСЕГО |  | 18 |

# Критерии оценки лабораторных работ

| Вид работы | Критерии |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «5» | «4» | «3» |
| Лабораторная работа | Лабораторная работа выполнена верно, в полном объёме, правильно оформлена; студент верно ответил на все вопросы при защите. | Лабораторная работа выполнена верно, в полном объёме, имеются неточности в оформлении и орфографии; студент ответил верно на большинство вопросов при защите. | Лабораторная работа выполнена в полном объёме, имеются ошибки в оформлении и орфографии, имелись затруднения в ответе на дополнительные вопросы. |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  1

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ ПО БРИНЕЛЛЮ И РОКВЕЛЛУ

Цель работы.

Приобрести навыки в определении твердости металлов на твердомерах типа ТШ (приборе Бринелля) и типа ТК (приборе Роквелла).

Задание.

- Изучить устройство и работу  твердомеров  типа ТШиТК

- Определить твердость отожженных и закаленных стальных образцов.

- Определить твердость образцов из цветных сплавов (бронза, латунь, дюралюминий).

- Составить отчет о проделанной работе.

Оборудование и материалы.

Для выполнения лабораторной  работы  необходимо иметь:

а) твердомер шариковый ТШ (прибор Бринелля);

б) твердомер ТК (прибор Роквелла);

в) лупу для измерения отпечатков;

г) два комплекта отожженных образцов из стали марок 10 (20), 45, У8А и У12А, размером 50Х.50Х80 мм каждый;

д) два комплекта закаленных и отпущенных образцов из стали марок 45, У8А, У12А), комплект образцов цветных сплавов: бронза, латунь, дюралюминий (марки 'сплавов подбираются в зависимости от практических возможностей лаборатории колледжа).

Методические указания

Твердость является одним из основных механических свойств любого конструкционного материала. Твердостью называется сопротивление материала проникновению в него другого тела более твердого, не получающего остаточных деформаций. Существуют следующие методы испытания твердости: метод вдавливания и метод упругой отдачи.

При испытании твердости методом вдавливания применяются приборы Бринелля (твердомер ТШ), Роквелла (твердомер ТК), Виккерса, а также прибор для измерения микротвердости. При испытании твердости металлов методом упругой отдачи применяются приборы Польди, Шора. Прибор Бринелля применяется для определения твердости отожженных стальных изделий, а также изделий из цветных металлов и сплавов. Прибор Роквелла более универсальный, он применяется для определения твердости закаленных стальных изделий. Прибором Виккерса пользуются в основном при измерении твердости тонких изделий, например деталей часов, тончайших лент или поверхностных слоев азотированных или цианированных изделий. Прибор для измерения микротвердости МТ применяют в тех случаях, когда необходимо определить твердость отдельных структурных-составляющих.

Выбор твердомера зависит от размера испытуемой детали, от твердости металла и других факторов.

Определение твердости металлов твердомером ТШ (прибором Бринелля). Процесс измерения твердости твердомером ТШ состоит из следующих основных последовательно выполняемых операций.

Таблица1

Выбор диаметра шарика и нагрузки

Подготовкаобразцовматериалак испытанию.

Образец материала должен иметь параллельные поверхности (испытуемую и опорную), без окалины, ржавчины или каких-либо неровностей. При необходимости указанные поверхности подвергаются специальной зачистке или обработке наждачной бумагой, шлифовальным кругом или напильником, при этом образец не должен, нагреваться выше 150° С. Минимальная толщина образца материала должна быть не менее,  десятикратной глубины отпечатка.

2. Определение диаметра шарикаD, величина нагрузки Pи времени выдержки tпроизводится при помощи табл. 1 (ГОСТ 9012—59).

3. ПодготовкаприбораБринелля к испытаниям. Шарик, выбранныйпо табл. 1,закрепляют в держателе 3(рис. 1)и устанавливают необходимую, нагрузку Р на приборе. Нагрузка создается массой рычажной  системы 13, подвески11 и сменными грузами 12. В зависимости от формы испытуемого образца подбирают опорный столик 16. Измерение твердости плоских образцов производится на плоском столике, а цилиндрических—на призматическом. После этого соответствующим перемещением подвижной чашки 8 по отношению шкалы, расположенной на станине прибора, устанавливают время выдержки образца под нагрузкой. Чашка 8 внужном положении закрепляется винтом 9.

Рис. I. Схема устройства твердомера ТШ  (прибора 'Бринелля)

4. Работасприборомприиспытании. Испытуемый образец материала 5 устанавливается на столике 6 таким образом, чтобы центр отпечатка располагался от края образца на расстоянии не менее 2,5 диаметра, а от центра соседнего отпечатка не менее 2х диаметров отпечатка. Затем подводят образец к шарику, для чего вращают маховик 10 до упора образца в ограничителе 4, а при отсутствии последнего -до сжатия пружины 20. При этом между конусной частью втулки шпинделя 21игнездом станины прибора образуется зазор, исключающий трение втулки о станину в процессе вдавливания шарика в образец. Нажатием кнопки7включается электродвигатель 17, который через червячный редуктор 18, кривошипный вал 16и шатун 15отводит вниз ролик 14. Вследствие этого действие нагрузки Рчерез систему рычагов 13, шпиндель 21сообщается шариковому наконечнику 22.Этот момент фиксируется загоранием лампочки 1. После соответствующей выдержки испытуемого образца под действием нагрузкиРвращение мотора автоматически переключается на обратное: ролик 14перемещается вверх, возвращает рычаги 13в исходное до нагрузки шарика положение, мотор автоматически выключается и лампочка 1 гаснет.

Для вычисления НВ по диаметрам отпечатка можно пользоваться специальной таблицей (табл. 2). Максимальная твердость испытуемых металлов НВ450. Испытание более твердых металлов повлечет за собой деформацию шарика, твердость которого НВ 650.

Испытание на твердость одного и того же образца производится дважды. При повторном испытании центр отпечатка должен размещаться от предыдущего отпечатка на расстоянии не менее двух диаметров шарика.

Порядок выполнения работы на приборе Бринелля. Выбрав четыре образца отожженной стали и три образца цветных сплавов (например, сталь 10, 45, У8А, У12; БрОФ-10-1; Л-68, Д16), произвести испытания твердости в соответствии с вышеуказанными рекомендациями. Результаты испытаний занести в протокол:

Протокол№

испытания на твердость твердомером типа ТШ (прибором Бринелля)

Таблица2

Определение числа твердости НВ (по ГОСТ 9012—59)

Примечания:

1. Обозначения 2d5и 4d2,5указывают, что для отыскания по таблице числа твердости при испытании шариком в 5 мм диаметр отпечатка надо умножить на 2, а при испытании шариком в 2,5 мм — на 4. Например, для отпечатка 1,65 мм, полученного при испытании шариком в 5 мм под нагрузкой 750 кг, число твердости следует искать в таблице для отпечатка 3,30 мм (2х1,65=3,30); оно равно 341.

2. Общего точного метода перевода чисел твердости по Бринеллю на числа твердости по другим шкалам или на прочность при растяжении не существует. Поэтому следует избегать таких переводов, за исключением частных случаев, когда благодаря сравнительным испытаниям имеется надежная основа для перевода.

Определение твердости металлов твердомером ТК

(прибором Роквелла). Прибором Роквелла твердость металла определяется путем вдавливания в него наконечника стандартного типа (алмазного конуса или стального шарика). Дляиспытаний изделий, имеющих твердость НВС 20÷50, допускается применение наконечников из твердого сплава. Прибор Роквелла в зависимости от величины прилагаемой нагрузки в 60, 100 или 150 кг имеет соответственно шкалы - В и С. При работе с твердомером ТК соблюдается следующая последовательность выполнения операций.

1. Подготовкаобразцовкиспытанию.Испытываемая поверхность образца должна быть параллельна опорной и не иметь царапин и забоин.С этой целью испытываемая и опорная поверхности образца подвергаются обработке наждачной бумагой или на мелкозернистом шлифовальном круге. Следует следить при этом, чтобы образец не нагревался более чем на 150° С. После установки образца на приборе он не должен сдвигаться, качаться или деформироваться. Минимальная толщина испытываемого образца в зависимости от его твердости составляет 0,7-2,0 мм при испытании по шкалеВ, 0,7-1,5 мм - по шкале

С.

.. Выбор нагрузки и наконечника для испытании на твердомере ТК

Таблица3

2Определениешкалытвердости,виданаконечникаинагрузки. В соответствии с установленным пределом измерения твердости для каждой шкалы (табл. 3) следует выбрать вид наконечника и общую нагрузку: Шкалой Впользуются при измерении твердости мягких металлов (сырых, незакаленных сталей, цветных металлов и их сплавов); шкалой С—при измерении твердости закаленных сталей; шкалой Л— при измерении твердости изделий с твердым поверхностным слоем, полученным в результате химико-термической обработки (цементации цианировании и др.), а также твердых сплавов.

Рис. 3.Схема устройства твердомера ТК (прибора Роквелла)

3. ПодготовкаприбораРоквелла к испытаниям. В соответствии с выбранной шкалой устанавливают в шпинделе прибора (рис. 3) наконечник 7 и предварительно закрепляют его с помощью винта 1. В зависимости от формы испытуемого образца выбирают и устанавливают столик 8. Чтобы устранить возможный зазор, между заплечиком наконечника и торцом шпинделя устанавливают на столике какой-либо образец, твердость которого соответствует принятой шкале испытаний, и прилагают два-три раза нагрузку. Не снимая нагрузки, окончательно закрепляют винт 1.

4. Работасприборомприиспытании. Установив испытуемый образец на столике 8, вращением маховика 9 приближают образец к наконечнику 7 и, продолжая плавное вращение маховика, сообщают наконечнику предварительную нагрузку 10 кг. Требуемая величина нагрузки будет в тот момент, когда малая стрелка на циферблате остановится против красной точки 5. Большая стрелка в это время должна оставаться в положении, близком к вертикали (±5 делений). Вращением ранта индикатора 6 устанавливают нуль шкалы С против большой стрелки независимо от шкалы измерения. После этого сообщают наконечнику основную нагрузку, для чего рукоятку 8 плавно отводят назад. При нагружении большая стрелка 4 вращается против часовой стрелки, время нагружения (3—6 с) регулируется масляным тормозом 3. Затем плавным вращением рукоятки 2 на себя до упора снимают основную нагрузку (при этом большая стрелка 4 перемещается по циферблату по часовой стрелке). Цифра, против которой остановится большая стрелка (наблюдать следует по той шкале, которая выбрана для измерения твердости), укажет число твердости по Роквеллу. Вращением маховика 9 против часовой стрелки снимают предварительную нагрузку, опускают столик и берут образец.

Испытания повторяют еще два раза с тем, чтобы на каждом образце их было не менее трех. Расстояние между соседними отпечатками не должно быть менее 3 мм.

Результаты вдавливания наконечника на приборе Роквелла измеряются индикатором, шкала которого проградуирована.в условных единицах, и определяются по формуле:

где К— постоянная величина, равная для конуса 0,2, а для шарика — 0,26; Н— общая глубина проникновения конуса или шарика, полученная после снятия основной нагрузки, ,мм;

h — глубина проникновения конуса илишарика под действием предварительной нагрузки, мм; с — цена деления циферблата, равная соответствующему углублению наконечника на 0,002 мм.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ И НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ

Цель работы.

Приобрести навыки в определении механических свойств металлов путем, статических и динамических методов испытаний.

Задание.

1. Изучить устройство и принцип работы разрывной машины и маятникового копра.

2. Определить прочностные и пластические свойстваматериалов, а также ударную вязкость испытуемых образцов.

3.	Составить отчет о работе.

Оборудование и материалы.

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь:

а) разрывную машину;

б) маятниковый копер;

в) образцы, для испытания на растяжение

г) образцы для определения ударной вязкости (марки материалов определяются преподавателем, исходя из практических возможностей лабораторий).

Методические указания

Для определения механических свойств испытания проводятся по единой методике, установленной ГОСТом. Существуют три вида испытаний для определения механических свойств материалов: статические (на твердость, растяжение, изгиб, кручение, срез и сжатие); динамические (на ударную вязкость) ииспытания при повторных или знакопеременных нагрузках (на усталость).

Испытания на растяжение.

При испытании на растяжение определяютсяпрочностныеи пластическиесвой-стваматериалов.

Прочностью называется способность материалаоказывать сопротивление действию внешних сил.Кпрочностнымсвойствам относятся: предел пропорциональности, предел упругости, предел текучести и пределпрочности.

Пластичностью называется способность материала изменять под нагрузкой свою форму без разрушения. К пластическим свойствам относятся относительное удлинение и относительное сужение.

Для испытания на растяжение применяют универсально-рычажные маятниковые машины, прессы Гагарина, машины ЦНИИТМАШ и гидравлические прессы. Все разрывные машины имеют гидравлические или механические устройства длянагружения испытываемого образца, приборы для измерения нагрузок, приложенных к образцам, и самозаписывающие приборы, вычерчивающие диаграммы растяжения (рис. 4).

Для испытания на растяжение из испытуемого материала изготовляют образцы круглой или плоской формы. Форма и размеры образцов стандартизованы (рис. 5). Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали (рис, 6) строится в координатах

P-rAt(P)—нагрузка, кгс; Д — удлинение образца, мм).

Пределупругости определяется как напряжение, при котором остаточная деформация равна 0,005% начальной расчетной длины образца, и подсчитываете по формуле:

где σу — предел упругости, кгс/мм2;

Ру.— нагрузка при пределе упругости, кгс;

F0— первоначальная площадь сечения образца, мм2.

Предел пропорциональности определяется по формуле:

где σпр— предел пропорциональности, кгс/мм2;

Pпр — нагрузка при пределе пропорциональности, кг.

�

До предела пропорциональности деформация образца происходит пропорционально возрастающей нагрузке.

Пределомтекучести называется напряжение, при котором образец деформируется (течет), а нагрузка заметно не увеличивается.

где  — предел текучести, кгс/мм2;

Pт— нагрузка при пределе текучести, кгс.

Пределомпрочности называется напряжение, которое испытывает материал при наибольшей нагрузке, предшествующей разрушению образца

где — предел прочности, кгс/мм2;

— наибольшая нагрузка, предшествующая разрушению образца,
КГС;

Относительное удлинение, характеризующее способность металла деформироваться, определяется по формуле:

где δ — относительное удлинение, мм;

l1—.расчетная длина образца после разрыва, мм;

—расчетная длина образца до разрыва, мм.

Относительноесужение-другой показатель пластичности,

характеризующий способность металладеформироваться определяется по формуле:

где ψ— относительное сужение,мм;

F0— площадь поперечного сечения образца до разрыва, мм2;

F1— площадь поперечного сечения образца,  после разрыва, мм.

Испытания на ударную вязкость.Ударная вязкость определяется с помощью маятниковых копров. Этим испытаниям подвергают материалы, идущие на изготовление деталей, работающих при ударных или вибрационныхнагрузках.

Ударная вязкость — способность материалов оказывать сопротивление действию ударных нагрузок:

где aи— ударная вязкость, кгс-см2 (или дж/м2);

Ан — работа, затраченная на разрушение образца, кгс:

F— площадь поперечного сечения образца, в месте надреза, см2.

Вязкость материала зависит от скорости, с которой наносится удар, от температуры, формы и размеров образца.

Ударная вязкость резко снижается при высоких ударных скоростях, при температурах значительно ниже нуля, а также при профиле детали, способствующем концентрации напряжений. Очень хрупкие материалы (чугун, силумины, закаленная инструментальная сталь) на ударную вязкость не испытываются.

Для испытания на ударную вязкость в соответствии с ГОСТ 9454—60 применяют установленный для этой цели образец, на котором для создания неравномерных напряжений строго перпендикулярно к граням делается надрез (рис. 7).

Рис. 7. Образец для испытания на ударную вязкость

Рис. 8. Маятниковый копер (а)и схема его работы (б)

Зная углыαиβ, по соответствующим  таблицам  определяют и

Маятниковые копры выпускаются с запасом энергии от 5 до 250 кгс-м. У маятниковых копров на 5, 10, 15, 25 и 30 кгс-м подъем маятника в начальное положение обычно осуществляется вручную, а у копров на 75-Н250 кгс-м — электродвигателем.

В начале испытания маятник поднимают на угол αв верхнее исходное положение (рис. 8, а)на высоту Н (рис. 8, б), затем маятник отпускают и он, падая, разрушает помещенный на его пути образец и по инерции отклоняется на угол β.

Определение предела прочности, относительного сужения и относительного удлинения на образцах из стали 10иУ8.

Порядок работы:

1) изучить устройство и принцип работы разрывной машины;

2) взять образцы, произвести замеры (рис. 5) L, l0,doи занести их в протокол; 3) установить образец в машину и проверить егокрепление;

4) включить машину и следить за деформацией образца и работой, самописца при вычерчивании диаграммы растяжения;

5) зафиксировать наибольшую нагрузку, предшествующую разрушению образца с занесением ее в протокол;

6) произвести обмер разрушенного образца и d1и занести их в протокол;

7) подсчитать F0, ;

8) по формулам подсчитать также предел прочности, относительное удлинение и относительное, сужение;

9) заполнить протокол.

В отчете о проделанной работе должно быть указано: цель работы; задание; краткое описание оборудования; описание методики проведения испытания и необходимые расчеты (в кгс/мм2), δ (в %)иψ (в %). При помощи табл. 4 должен быть проведен анализ твердости (полученной на разных приборах) и предела прочности для сталей 10, 20, 45, У8А, У10А и У12А.

К отчету о проделанной работе прикладывается протокол испытаний с диаграммой растяжения.

Протокол испытания на растяжение

Соответствие между числами твердости, определяемыми различными методами, и пределом прочности при растяжении

Продолжениетабл.4

Определение ударной вязкости.

Порядок работы:

1) изучить устройство и принцип работы маятникового копра;

2) выбрать образцы для испытания (один из конструкционной стали, другой из инструментальной углеродистой стали) и произвести замеры размеров;

3) установить образцы по шаблонам на опоры, надрезом в сторону, противоположную удару;

4) поднять маятник до высшего положения, закрепить его защелкой и по шкале определить- угол α;

5) установить стрелку в нулевое положение и освободить защелку;

6) по шкале определить величину отклонения - угол β;

7) используя табл. 5, определить значения иАн;

8) оформить протокол испытания.

В отчете о проделанной работе необходимо указать; цель работы; задание; краткое описание оборудования; описание методики испытания и необходимые расчеты. К отчету прилагается протокол испытания

Протокол испытания на ударнуювязкость

Таблица5

Зависимость величины работы удара от угла начального подъема и угла отклонения маятника

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУР СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ ПОД МИКРОСКОПОМ.

ЗАРИСОВКА МИКРОСТРУКТУР.

Цель работы.

Приобрести навыки в работе с металломикроскопом.

Изучить строение углеродистых сталей и чугунов.

Задание.

1.	Ознакомиться с устройством и работой   металломикроскопа.

2.	Изучить методику изготовления микрошлифов.

3.	Просмотреть под микроскопом микрошлифы сталей 50, У8, У12 в отожженном состоянии. Дать характеристику структурных составляющих и сделать зарисовки.

4.	Просмотреть под микроскопом микрошлифы чугуна доэвтектического, эвтектического,  заэвтектического. Дать характеристику структур серых и белых чугунов и сделать зарисовки структур чугунов, просматриваемых
под микроскопом.

5.	Составить отчет о работе

Оборудование и материалы.

Для выполнения лабораторной работы необходимо иметь:

а) металлографические микроскопы МИМ-6 или МИМ-7;

б) комплект микрошлифов сталей и чугунов;

в) альбом фотографий микроструктур сталей и чугунов.

Методические указания

Металлографический метод испытаний применяется для изучения внутреннего строения металлов и сплавов при помощи макроскопических и микроскопических анализов. Макроанализ применяют при выборе места взятия пробы для микроанализа, при выявлении пористости, раковин, трещин, включений, неоднородностей по химическому составу и пр. Микроанализ — это исследование металлов и сплавов на специальных образцах (микрошлифах) с помощью металломикроскопов при увеличенияхдо 2000 раз.

Микроанализ применяют в основном для выявления состава структурных составляющих и изменений внутреннего строения сплавов происходящих под влиянием различных режимов Термической и химико-термической обработки, а также после внешнего механического воздействия на сплав.

Приготовление микрошлифов. Образцы для микроанализа вырезают из того места, которое является наиболее важным в эксплуатационных условиях исследуемого металла или детали.

Образцы изготавливают цилиндрической (d=10 мми h=15 мм) или прямоугольной формы (10х10х15 мм)пилой или карборундовыми дисками или электроискровым способом, в зависимости от твердости материала.Одну из плоскостей образца обрабатывают напильником или на абразивном круге; затем эту же плоскость шлифуют до выведения рисок шлифовальными шкуркамиразличных номеров с постепенно уменьшающимися размерами зерен абразива или на вращающихся кругахспециальными пастами.

После тщательного шлифования образец полируют на быстровращающихся дисках, обтянутых замшей, фетром или сукном, с применением полирующей смеси (взмученная в воде окись алюминия, окись хрома, окись железа или паста ГОИ); полирование производят до зеркального блеска. В  настоящее время широко применяют электрополирование.

Полированный шлиф подвергают травлению определенным химическим реактивом для выявления микроструктуры сплава. Реактивы для травления выбирают в зависимости от состава, структурного состояния сплавов и цели исследования.

Для травления поверхности шлифов существует много различных реактивов. Например, для образцов, изготовленных из сталей и чугунов, применяют:

а)	5%-ный раствор азотной кислоты (HN03) в этиловом спирте;

б)	4%-ный раствор пикриновой кислоты [(NO)C6H6OH] в спирте;

в)	пикрат натрия [(N0)3C6H2Na] —стандартный реактив, применяется для того, чтобы отличить цементит отферрита;

г)	реактив, составленный из трех частей соляной кислоты (НCl) и одной части азотной кислоты (HNO3).Реактив применяют для травления нержавеющих сталей,  пользуются им через 24 ч после приготовления.

Для образцов, изготовленных из медных сплавов, применяют:

а)	8%-ный раствор хлорной меди (СиС12);

б)	3%-ный раствор хлорного железа (FeCl3) в10%-ном растворе соляной кислоты (НС1).

Для баббитов и магниевых сплавов применяют:

а)	2—4%-ный раствор азотной кислоты (HN03) вспирте;

б)	уксусный гликоль состава: 20% уксусной кислоты(СН3СООН), 60% этиленгликоля (С2Н4(ОН)2), 1% концентрированной азотной кислотой (HN03) и 19% воды.

Уксусный гликоль применяется только для магниевыхсплавов: через 5—30 с после того, когда травитель будетнанесен на поверхность микрошлифа, его- стирают ватой,затем шлиф промывают в горячей воде и высушивают.

Для алюминиевых сплавов:

а)	0,5%-ный раствор фтористой кислоты в воде;

б)	смесь кислот: 1% HF, 2,5% HNO3, 1,5% НС1 и95% воды.

Для медных сплавов:

а) 8%-ный аммиачный раствор СиС12;

б) 3%-ный раствор FeCl3 в 10%-ном растворе НС1.

Для баббитов и магниевых сплавов:

а) 2—4%-ный растворHNO3в спирте;

б) уксусный гликоль из 20% уксусной кислоты, 60% этиленгликоля, 1% концентрированной азотной кислоты и 19% воды (применяется только для магниевых сплавов).

Травление поверхности производится до ее потускнения, т. е. до тех пор, пока поверхность не примет ровный, слегка матовый оттенок без каких-либо пятен. Осуществляется травление либо погружением на 3—8 с полированной поверхности микрошлифа в реактив, либо протиранием ее ватой, смоченной в реактиве и затем отжатой. После травления поверхность промывают в спирте и просушивают фильтровальной бумагой.

При рассмотрении под микроскопом такой поверхности элементы структуры четко заметны. Если структура выявлена не отчетливо, шлиф травят дополнительно.

На этом приготовление шлифа заканчивается.

Рис. 9. Металлографический  микроскоп МИМ-6:

/ — фотокамера; 2— нллюмннаторный тубус; 3— визуальный тубус с окуляром; 4— предметный столик; 5 — микрометрический винт грубой наводки; 6— микрометрический винт тонкой наводки; 7—* осветительное устройство

Металломикроскопы.Для исследования микроструктуры металлов и  сплавов ,применяют металлографические микроскопы, которые в отличие от биологических позволяют рассматривать при увеличении непрозрачные тела в отраженном свете. По устройству различают микроскопы вертикальные и горизонтальные. Промышленностью выпускаются вертикальные металлографические микроскопы МИМ-5, МИМ-6, МИМ-7 и горизонтальные МИМ-3, МИМ-8 и др. Одним из наиболее распространенныхметалломикроскопов является МИМ-6 (рис. 9).

При визуальном наблюдении этот микроскоп обеспечивает увеличение до 590 раз и 1416 — при фотографировании.

Лучи от источника света 2 (рис. 10), пройдя через коллектор 3, светофильтры 4, полуматовую пластинку 7, апертурную диаграмму 17, линзы 6, 8, 9 и полевую диафрагму 18, отражаются от пластины 10 и через объектив 12 попадают на шлиф 1. Отразившись от поверхностишлифа, лучи света вновь проходят через объектив 12 и с помощью отражательной призмы 11 направляются в окуляр 16, попадая таким образом в глаз наблюдателя.

Рис. 10. Схема хода лучей в металлографическом микроскопе МИМ-6

Для перевода изображения на фотокамеру нужно с помощью рычага .отодвинуть отражательную призму 11и открыть фотозатвор, при этом лучи проходят через фотоокуляр13 и, отражаясь от зеркала 14, попадают на матовое стекло-фотокамеры 15, вместо которого можно вставить подготовленную к съемке кассету.

При работе с микроскопом следует отрегулировать интенсивность освещения при помощи винтов колпачка 7 (рис. 9) и коллектора- 3 (рис. 10). Для удаления или приближения объектива 12 к шлифу пользуются, микрометрическим винтом 5 грубой наводки (рис. 9), азатем микрометрическим винтом 6 тонкой наводки.

Шлиф перемещается при помощи винтов предметного столика 4, который движется во взаимно перпендикулярных направлениях. Используя вышеперечисленные подвижные части микроскопа, можно добиться четкого изображения структуры металла.

(Диаграмма состояния железо цементит)

Рис. 11. Диаграмма состояния железо — цементит

Характеристика структурных составляющих сталей в равновесном состоянии. Под равновесным состоянием сплава понимается такое его состояние, при котором все фазовые превращения в сплаве полностью закончились. Основой для определения фаз и структурных составляющих железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии является диаграмма железо-цементит, (рис. 11). Структурными составляющими углеродистой стали после ее полного отжига являются следующие структуры.

Феррит — твердый раствор углерода вжелезе, является продуктом диффузного превращения аустенита при охлаждении его ниже температур, соответствующихGS.

Зерна феррита образуются первыми, и их размер в значительной степени зависит от скорости охлаждения аустенита. При рассмотрении в микроскопе феррит наблюдается в виде светлых зерен неодинаковой яркости. Растворимость углерода в феррите достигает 0,025% и изменяется с изменением температуры. Феррит является пластичной составляющей структуры; его относительное удлинение δ = 50%. Твердость феррита (НВ = 60÷80) зависит от концентрации в нем углерода и других растворенных элементов, от величины зерен, убывая с возрастанием последних.

Цементит (Fe3C) — химическое соединение углерода с железом, или карбид железа. При рассмотрении под микроскопом он наблюдается в различных геометрических формах в виде пластин, мелких зерен и других структурных составляющих — перлита или феррита. Цементит травится реактивами медленнее, чем феррит, поэтому он как бы возвышается над последним и при рассмотрении под микроскопом кажется более светлым. Отличить цементит от феррита в сомнительных случаях можно путем травления шлифа пикратом натрия, который окрашивает цементит в темный цвет. Цементит самая твердая составляющая (НВ>800). Пластичность его ничтожно мала и практически равна нулю. Поэтому с возрастанием цементита в структуре стали, что наблюдается при увеличении концентрации в ней углерода, твердость стали повышается, а пластичность падает.

Перлит — эвтектоид, механическая смесь из цементита и феррита, образовавшаяся при распаде аустенита в результате медленного охлаждения последнего.

При изготовлении шлифа пластинки цементита, более твердого, чем феррит, ошлифовываются меньше и поэтому выступают из основной массы перлита. Феррит как мягкая составляющая сошлифовывается больше, что усиливается еще при травлении. Поэтому, рассматривая перлит под микроскопом при косом освещении, можно заметить чередующиеся между собой темные и светлые полоски. В зависимости от формы цементита различают:

а) пластинчатый перлит, в котором цементит и феррит имеют форму пластин;

б) зернистый перлит, в котором цементит имеет форму зерен, расположенных в феррите.

Границы зерен и пластин наблюдаются в виде темных линий, которые образуются тенью от выступающих цементных частиц.

Форма и размер цементных частиц в перлите существенно влияют на свойства стали. Так, например, зернистый перлит более пластичен, но имеет меньшую твердость, чем пластинчатый. Твердость зернистого перлита НВ 160÷220, а пластинчатого НВ 300÷250. Если размер цементитных частиц очень мал, то перлит в обычном металломикроскопе наблюдается в виде темных зерен, на которых нельзя заметить ни пластин, ни зерен цементита.

Структура углеродистой стали после ее полного отжига представляет собой совокупность рассмотренных выше структурных составляющих и должна соответствовать диаграмме железо-цементит.

Структура в отожженных доэвтектоидных сталях (содержание углерода до 0,8%) представляет собой феррит и перлит. При рассмотрении под микроскопом зерна феррита кажутся светлыми, а зерна перлита — темными. С увеличением содержания углерода количество зерен перлита увеличивается. С возрастанием перлитной составляющей в структуре доэвтектоидной стали повышается ее твердость и предел прочности, а пластичность уменьшается.

Отожженные эвтектоидные стали (содержание углерода 0,8%) полностью состоят из одной структурной составляющей — перлита (пластинчатого или зернистого). Твердость и предел прочности эвтектоидной стали выше, чем доэвтектоидной, пластичность ниже. Структура отожженных заэвтектоидных сталей представляет собой перлит - вторичный цементит.Последний, в зависимости от режима термической обработки наблюдается в виде светлых, небольших по величине зерен либо в виде светлой сетки по границам зерен перлита. Строение и свойства перлита в заэвтектоидной стали аналогичны эвтектоидной стали.

Характеристика структурных составляющих чугунов. Чугун представляет собой сплав железа с углеродом и некоторыми другими элементами. Углерода в чугуне содержится 2,14÷6,67%, в структуре он наблюдается в виде графита и цементита. Структура чугуна зависит от скорости его охлаждения и химического состава. По структуре, наблюдаемой в микроскопе, литейные чугуны делятся на белые, серые, высокопрочные.

Белыечугуны образуются при ускоренном, охлаждении и имеют матово-белый цвет в изломе. В белом чугуне почти весь углерод находится в связанном соединении с железом в виде цементита Fe3C.

В зависимости от содержания углерода различают три класса белых чугунов: доэвтектический (содержание углерода меньше 4,3%), эвтектический (углерода 4,3%) и заэвтектический (углерода больше 4,3%).

Микроструктура доэвтектичеекого чугуна включает три структурные составляющие: перлит, ледебурит и вторичный цементит. Перлит наблюдается в виде темных зерен, а ледебурит — в виде отдельных участков. Каждый такой участок представляет собой смесь мелких округленных или вытянутых темных зерен перлита, равномерно расположенных в белой цементной основе. С увеличением концентрации углерода в доэвтектическом чугуне доля ледебурита в структуре  увеличивается засчет уменьшения участков структуры, занимаемых пёрлитом и вторичным цементитом. Вторичный цементит наблюдается в виде светлых зерен.

Эвтектический чугун состоит из одной структурной составляющей — ледебурита, представляющего собой равномерную механическую смесь перлита с цементитом.

Заэвтектичеекий чугун характеризуется двумя структурными составляющими — первичным цементитом и ледебуритом. С увеличением углерода количество первичного цементита в структуре возрастает. Характерная особенность структуры белого чугуна - наличие весьма твердых и малопластичных составляющих: цементита и ледебурита. Поэтому белый чугун имеет высокую твердость, малопластичен и плохо обрабатывается резцом. По указанным причинам его применение в машиностроении ограничено.

Серыйчугун имеет в изломе серый цвет, что объясняется присутствием в его структуре графита. Структура серого чугуна представляет собой металлическую основу, пронизанную графитовыми включениями. Металлическая основа серого чугуна может быть ферритной, ферритно-перлитной и перлитной.

Ферритный чугун имеет структуру: феррит (светлая основа), пластинчатый графит (темные пластинчатые включения). Ферритно-перлитный чугун — феррит (светлая основа), перлит (серая основа) и пластинчатый графит (темные пластинчатые включения). Перлитный серый чугун — перлит (серая основа), пластинчатый графит (темные пластинчатые включения).

Прочность графита в сером чугуне по сравнению с металлической основой ничтожно мала. Присутствие графита в чугуне равносильно надрезу - пустоте. Поэтому, чем равномернее расположены графитовые включения в металлической основе, чем они мельче и их форма ближе к округленной, тем меньше будет разобщена металлическая основа чугуна, и, следовательно, его прочность будет выше. Наличие графита, с одной стороны, снижает механические свойства чугуна, а с другой — повышает его износостойкость и способность поглощать вибрацию.

Высокопрочныйчугунпри рассмотрении в металломикроскоп имеет следующую структуру: металлическую основу (перлит и феррит, цементит и перлит или феррит) и графитовые включения в виде округленного (глобулярного) графита. Такой чугун получаетсямодифицированием с помощью магния или церия. Высокая прочность чугуна обеспечивается указанной формой графита и структурой металлической основы.

Ковкий чугун  получается в результате отжига отливок, изготовленных из белого чугуна. В процессе отжига цементит, входящий в структуру белого чугуна, распадается на железо и графит. Образующийся при этом графит имеет хлопьевидную форму (темные включения), что и обеспечивает хорошие пластические свойства чугуна. В зависимости от строения металлической основы различают перлитный, перлитно-ферритный и ферритный ковкие чугуны.

Порядок выполнения работы.

Ознакомившись с целью, заданием и методическими указаниями к лабораторной работе, необходимо зарисовать оптическую схему микроскопа. Установить нужное увеличение для стальных и чугунных образцов. Пользуясь альбомом микроструктур, сравнить их с видимыми под микроскопом. Сделать зарисовки.

Вычертить диаграмму Fe—Fe3C, указав местоположение исследуемых сплавов, и дать характеристику структурных составляющих исследуемых сплавов.

Написать отчет о работе с приложением зарисованных структур. В отчете должно быть отражено: цель работы, задание, последовательность изготовления микрошлифов, оптическая схема микроскопа, характеристика структур исследуемых образцов. К отчету прилагается диаграмма железоуглеродистых сплавов с указанием местоположения исследуемых сплавов, а также протоколы с приложением структурных составляющих исследуемых образцов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ. НОРМАЛИЗАЦИЯ, ЗАКАЛКА,

ОТПУСК УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ.

Цель работы.

Изучение влияния термической обработки на механические свойства сталей. Приобретение навыков проведения операций термической обработки: нормализации, закалки и отпуска углеродистых сталей.

Задание.

- Ознакомиться с устройством печи и прибором для замера температуры.

- Провести замер твердости на образцах конструкционной и инструментальной стали.

- Назначить режимы обработки нормализации, закалки и отпуска.

- Охарактеризовать структуры, полученные в образцах после каждого вида термической обработки, с указанием их на диаграмме сплавов                                                                                            « железо — цементит». Замерить твердость после термической обработки.

- Написать отчет о проделанной работе.

Оборудование и материалы.

Электропечи, термопары, закалочные бочки, прибор для замера твердости (ТК).

Методические указания

Общие сведения по термической обработке. Термическая обработка заключается в нагреве детали до определенных температур, выдержке при этой температуре и охлаждении с той или иной скоростью. При этом происходит изменение структуры, а следовательно, механических и технологических свойств обрабатываемой детали.

Рис. 12. Оптимальный интервал зака-. лочных температур стали

При нагревании и охлаждении в железоуглеродистых сплавах происходят превращения при определенных температурах, называемых критическими точками. При нагревании их принято условно обозначать Ас1 Ас3, Асm; при охлаждении —Аr1Ar3, Arm (рис. 12). Превращения в сталях при нагревании носят кристаллизационный характер, т. е. при этом происходит образование центров зародышей и последовательный их рост.

Исходная структура всех сталейпредставляет собойсмесь двух фаз -феррита и цементита.

При медленном нагревании до температуры Ac1 (723° С) никаких превращений в стали не происходит. При достижении критическойточки Ас3 перлит переходит в аустенит.

При дальнейшем нагреве в доэвтектоидных сталях происходит постепенное растворение феррита в аустените, ав заэвтектоидных сталях — растворение вторичного цементита в аустените. При температуре выше линии GSEстали будут иметь однородную структуру — аустенит.

При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в перлит -(смесь феррита и цементита). Превращение аустенита в перлит происходит диффузионно, углерод, выделяясь из аустенита, образует зародыши цементитовых включений, число которых и последовательный рост зависят от степени переохлаждения.

Регулируя степень переохлаждения аустенита, можно получать следующие продукты его распада:

а) перлит — крупнозернистую смесь феррита и цементита;

б) троостит — мелкозернистую (высокодисперсную) смесь феррита и цементита.

При больших степенях переохлаждения аустенита диффузионное перераспределение углерода практически прекращается и образование цементита становится невозможным. При таких скоростях охлаждения происходит бездиффузионная перестройка решеток Feγ в Feαбез выделения углерода. Образуется структура мартенсит, которая представляет собой перенасыщенный твердый раствор углерода в Feα.

Наименьшая скорость охлаждения, при которой аустенит превращается в мартенсит, называется критической скоростью закалки. Мартенсит, имеет игольчатое строение и высокую твердость (НВ 500÷650). Мартенситное превращение происходит в интервале температур Мн—Мк(где Мн—начало мартенситных превращений; Мк — конец мартенситных превращений), которые определяются содержанием углерода в стали.

Виды термической обработки. Различают следующие виды термической обработки стали:

1) отжиг первого рода или рекристаллизационный (отжиг без фазовых превращений);

2) отжиг второго рода (отжиг с фазовыми превращениями);

3) нормализация;

4) закалка;

5) отпуск.

Отжигпервогорода (рекристаллизационный отжиг) — это процесс термической обработки, заключающийся в нагреве детали до температуры ниже фазовых превращений, выдержке при этой температуре и медленном охлаждении. Такой вид отжига применяют для снятия внутренних напряжений у деталей, полученных методами холодной деформации (холодная - прокатка, холодная штамповка, волочение и др.), а также для уничтожения нагартовки (наклепа) металла.

Температура рекристаллизационного отжига любого металла должна быть выше температуры рекристаллизации данного металла. Температура рекристаллизационного отжига для разных металлов и сплавов различная. Например, для стали температура рекристаллизационного отжига на 150÷250° С, выше температуры рекристаллизации, обычно 680 ÷700° С.

Рекристаллизация заключается в том, что, начиная с некоторой температуры при нагревании, происходит интенсивное перемещение атомов в металле, что влечет за собой изменение формы и величины деформированных кристаллических зерен. При этом происходят превращения,  подобные   происходящим   при  первичнойкристаллизации и вторичной перекристаллизации (зарождаются новые центры кристаллов и одновременно происходит их рост). Взамен вытянутых, расплющенных зерен образуются мелкие, сфероидальные зерна; металлу возвращаются исходные свойства, т. е. понижается твердость, повышается пластичность.

Отжигвторогорода (отжиг с фазовыми превращениями) заключается в нагреве детали до температуры несколько выше критической, выдержке при этой температуре и медленном охлаждении вместе с печью. Цель отжига — выровнять химический состав детали, получить мелкозернистую равновесную структуру, снять внутренние напряжения, повысить пластичность и понизить твердость, улучшить условия обрабатываемости резанием. Отжиг второго рода подразделяется на полный, неполный, изотермический, ступенчатый и диффузионный.

Полный отжиг производят путем нагрева стали на 30÷50°С выше критической температуры Ас3, выдержке при этой температуре и медленном охлаждении. Полному отжигу подвергают горячедеформируемые стали (поковки, штамповки, прокат, а также слитки и фасонные отливки из углеродистой и легированной стали).

Неполный отжиг производят путем нагрева детали до температуры выше критической точки Ac1 на 30÷50° С, выдержке при этой температуре и последующего медленного охлаждения. Неполный отжиг необходим для перекристаллизации перлита, снятия внутренних напряжений и улучшения обрабатываемости резанием. Применяется для заэвтектоидных сталей.

Изотермический отжиг заключается в нагреве детали до температуры выше критической на 30÷50° С (как и при обычном отжиге), выдержке при этой температуре и сравнительно быстром охлаждении до температуры 600÷650° С. При этой температуре опять дают выдержку, необходимую для полного распада аустенита, после чего следует сравнительно быстрое охлаждение. Изотермический отжиг применяется в основном для легированных сталей. Преимуществом изотермического отжига является сокращение длительности технологического процесса. Длительность обычного отжига 13—15 ч, изотермического 4—6 ч.

Ступенчатый отжиг является отжигом на зернистый перлит (сферодизация). Процесс заключается в нагреве детали выше критической температуры Ac1 на 30÷50° С, выдержке при этой температуре и медленном охлаждении. Цель такого отжига — перевод пластинчатого перлита в зернистый (глобулярный). Обычно сферодизации подвергают эвтектоидные и заэвтектоидные стали, получая высокие значения относительного удлинения и относительного сужения.

Диффузионный отжиг применяется в основном для крупных фасонных отливок и слитков из легированной стали, для выравнивания химического состава путем диффузии при температуре 1050÷1150° С и выдержке 10—15 ч. При диффузионном отжиге получается крупнозернистая структура. Для получения мелкозернистой структуры приходится после диффузионного отжига производить обычный, полный отжиг.

При всех видах отжига не допускается перегрев и пережог стали. Перегрев стали — брак исправимый; образовавшуюся крупную зернистую структуру можно исправить повторным отжигом. Пережог стали — брак неисправимый, так как сильно окисленные границы кристаллических зерен теряют связь, и деталь разрушается.

Нормализация1 отличается от отжига повышенной скоростью охлаждения (на спокойном или движущемся воздухе). Процесс нормализации заключается в нагреве стали выше критических температур Ас3, Ас1 на 30÷50° С, выдержке при этой температуре и охлаждении на воздухе. Нормализацией достигают измельчения и однородности структуры, устранения внутренних напряжений и уничтожения сетки вторичного цементита в заэвтектоидных сталях. Нормализации подвергают фасонные отливки, поковки, штамповки и прокатные материалы.

Закалка — это- процесс, который заключается в нагреве стали выше критических температур Ас3, Ac1 на 30÷50° С, выдержке при этой температуре и последующем быстром, охлаждении в воде, масле или других охлаждающих средах. Основная цель закалки — получение высокой твердости и прочности.

Резкое увеличение твердости и прочности в процессе закалки происходит за счет изменения структуры в процессе нагрева и охлаждения, за счет образования неравновесных твердых структур — мартенсита, троостита и сорбита.

1 Нормализация является промежуточным процессом термической обработки между отжигом и закалкой. В зависимости от химического состава стали нормализацию применяют иногда вместо отжига, иногда вместо закалки.

Температура нагрева под закалку зависит от химического состава стали. Доэвтектоидную углеродистую сталь нагревают выше критической температуры Ас3 на 30÷50° С, а эвтектоидную и заэвтектоидную стали нагревают выше Ac1 на 30÷50° С. Температура под закалку доэвтектоидной стали изменяется с изменением содержания в стали углерода, температура нагрева заэвтектоидных сталей постоянна и равна 770÷780° С.

Нагрев деталей должен быть медленным, чтобы не возникали напряжения и трещины. Время нагрева зависит от химического состава стали, от формы и размеров детали. Время выдержки должно быть достаточным, чтобы весь процесс превращения феррито-цементной смеси в аустенит полностью завершился. Продолжительность выдержки обычно составляет 25% общего времени нагрева. Скорость охлаждения должна быть такой, чтобы обеспечить получение нужной структуры —мартенсита, троостита или сорбита, т. е. обеспечить необходимые механические свойства обрабатываемой детали.

Для успешного проведения термической обработки правильный выбор закалочной среды имеет большое значение. Закалку среднеуглеродистых сталей производят в воде при температуре 18°С, а большинства остальных сталей — в масле.

Способность стали принимать закалку на определенную глубину называется прокаливаемостыо. Прокаливаемость стали можно определить по излому, по микроструктуре и по твердости. В зависимости от толщинызакаленного слоя в деталях различают объемную и поверхностную закалку.

Объемная закалка в зависимости от способа охлаждения разделяется на следующие виды.

Закалка в одном охладителе углеродистых сталей, (охлаждение в воде) и легированных сталей (охлаждение в масле) заключается в том, что нагретую до температуры закалки деталь погружают в. закалочную среду и держат там до ее полного охлаждения. Недостатком этого способа является возникновение больших термических напряжений из-за резкой разности температур нагретого металла и охлаждающей среды.

Ступенчатая закалка производится путем быстрогоохлаждения последовательно в двух различных охлаждающих средах. Первой охлаждающей средой служатрасплавленные соли или масло с температурой на20÷30° С выше точки начала мартенситного превращения Mндля данной стали. В горячей среде деталям даюткратковременную выдержку, целью которой являетсявыравнивание температуры по сечению детали. Структура металла — аустенит. Второй охлаждающей средойявляется воздух; при этом аустенит переходит в мартенсит.

Достоинством такого способа закалки является уменьшение термических напряжений, а следовательно/невозможности появления трещин, поводки и коробления, а также хорошее сочетание высокой вязкости с прочностью. Ступенчатую закалку применяют для мелких деталей из углеродистой стали с сечением 8—10 мм и для деталей из легированной стали с сечением до 30 мм.

Изотермическая закалка, так же как и ступенчатая закалка, производится в двух охлаждающих средах. Температура горячей среды (соляные, селитровые или щелочные ванны) зависит от химического состава стали. Время выдержки должно быть достаточным для полного превращения аустенита в игольчатый троостит. Окончательное охлаждение до комнатной температуры производится на воздухе.

Изотермическую закалку широко применяют для деталей из высоколегированных сталей. После изотермической закалки сталь приобретает высокие прочностные свойства.

При охлаждении в процессе закалки в стали возникают термические и структурные внутренние напряжения. Термические напряжения возникают в результате неравномерного охлаждения, а структурные — при превращении аустенита в мартенсит, что сопровождается значительным увеличением объема. В результате создания таких напряжений при закалке может возникнуть брак — коробление, трещины и изменение объема.

1 — генератор высокой частоты;

2 — электродвигатель;

3— трансформатор;

4 —индуктор;

5—закаливаемая деталь;

6— конденсатор

Рис. 13. Схема установки для индукционной закалки:

Поверхностная закалка применяется для придания  многим ответственным деталям (валам, зубчатым колесам и др.), работающим на трение и одновременно подвергающимся действию ударных нагрузок, твердости поверхностного слоя, высокого сопротивления изнашиванию и вязкости сердцевины, обеспечивающей сопротивление удару. В зависимости от способа нагрева деталей поверхностная закалка разделяется на индукционную (токами высокой частоты), контактную, газопламенную, закалку в электролите. Индукционная закалка основана на том, что электрический ток высокой частоты, проходя по проводнику — индуктору (рис. 13), создает вокруг него электромагнитное поле. На поверхности детали, помещенной в этом поле, индуцируются вихревые токи, вызывая нагрев детали до высоких температур. Это обеспечивает возможность протекания фазовых превращений,

т. е. превращение феррито-цементитной смеси в аустенит. После охлаждения поверхность детали имеет структуру мартенсита.

Основными факторами при электронагреве являются температура нагрева, скорость нагрева и глубина слоя, прогреваемого до температуры закалки, при которой образуется структура мартенсит. Изменяя силу тока, можно регулировать температуру и скорость нагрева. Регулируя частоту тока, можно получить любую толщину закаленного слоя (практически допускается до 3 мм).

Достоинства индукционной закалки: высокая производительность; простота автоматизации процесса и возможность включения операций закалки в поточные линии обработки деталей; экономичность процесса; получение хороших механических свойств детали; отсутствие обезуглероженного и окисленного слоя детали; отсутствие обезуглероженного и окисленного слоя в закаленной поверхности; минимальная деформация закаливаемых деталей.

Недостатки индукционной закалки: необходимость индивидуальных индукторов и сравнительно высокая первоначальная стоимость индукционных установок.

Газопламенная закалка достигается быстрым нагревом поверхности детали пламенем — ацетилено-кислородным, газо-кислородным или кислородно-керосиновым и последующим охлаждением водой или эмульсией. Газопламенной закалке подвергают крупные детали простой формы, изготовленные из углеродистой стали.

Достоинства газопламенной закалки: простота устройства и малая стоимость установки; возможность автоматизации процесса и включения операции термической обработки в общий поток изготовления детали; отсутствие обезуглероженного и окисленного слоя в закаленной поверхности.

Недостатком газопламенной закалки является трудность регулирования температуры нагрева и глубины закаленного слоя.

Отпуск — это завершающая операция термической обработки, формирующая структуру, а следовательно, исвойства стали. Назначение отпуска — снять внутренние напряжения, возникшие в процессе закалки, и получить необходимую структуру. Процесс отпуска заключается в нагревании стали до температуры ниже Ac1, выдержке при этой температуре и охлаждении. В зависимости от температуры нагрева закаленной детали различают три вида отпуска: низкий, средний и высокий.

Низкий отпуск производится при температурах 150÷250°С с целью уменьшения закалочных напряжений при сохранении мартенситной структуры. Твердость детали после низкого отпуска почти не изменяется. Низкий отпуск применяется для углеродистых и легированных сталей, для которых необходимы высокая твердость и износоустойчивость.

Рис. 14. Диаграмма  влияния    Рис. 15.  Муфельная  электрическая печь.
температуры отпуска на меха-	
нические свойства стали

Средний отпуск, производится при температурах нагрева 350÷500°С и применяется для пружинных и рессорных сталей, а также для сталей, идущих на изготовление штампов.

Высокий отпуск производится при температурах нагрева 500÷650°С и применяется для конструкционных сталей..

Кроме температуры нагрева, при отпуске весьма важно времявыдержки, скорость же охлаждения в большинстве случаев   не имеет (рис, 14). Нагрев образцов  стали .для  термообработки в лабораторных условиях производится  в  муфельных  электропечах (рис. 15), которая состоит из металлического корпуса, внутри которого выложен муфель 2из четырех плит с вмонтированными в них нагревательными спиралями 3. Рабочая камера закрывается дверцей 4.Регулирование температуры в печи осуществляется реостатом с помощью ручки 5.

Для измерения температуры применяются термоэлектрические пирометры,  термопары, которые вставляются в отверстия печи, имеющиеся в задней стенке. Печь до начала работы хорошо прогревают, для чего еевыдерживают до трех часов при температуре 700° С.

Порядок выполнения работы.

Ознакомившись с целью работы, заданием и внимательно изучив теоретические основы различных видов термической обработки, к работе приступают в следующей последовательности:

- Получив четыре образца стали, назначают для них режим обработки по диаграмме «железо—цементит»(сверивс данными по табл.): температуру нагрева, время выдержки и охлаждающую среду.

- Замеряют твердость образцов на твердомерах ТШ илиТК.

- Проводят операцию нагрева, выдержки и охлажденияв соответствии с назначенными режимами для нормализации, закалки и отпуска.

- Замеряют твердость образцов после их термической обработки.

- Все данные заносят в соответствующий протокол.

Ориентировочный режим термической обработки и твердость инструментальной углеродистой стали

В отчете о проделанной работе должно быть указано: цель и задание данной лабораторной работы, цель и назначение каждого вида термической обработки, характеристика структур, полученных в результате обработки.

Нормы нагрева стали в минутах при термической обработке

в лабораторных электрических печах

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Цель работы:

Изучение сварочного оборудования при выполнении электродуговой и газовой сварки.

Задание:

- Ознакомление с оборудованием для электродуговой сварки.

- Ознакомление с оборудованием для газовой сварки.

- Составить отчет

Методические указания

- Источники питания сварочной дуги при сварке на переменном токе.

Для электродуговой сварки на переменном токе применяются сварочные трансформаторы:

а) трансформаторы с отдельным дросселем

б) с подвижным магнитным шунтом

в) со встроенным дросселем

г) с увеличенным магнитным расстоянием и подвижной обмоткой.

Дроссель – регулятор тока, при вращении рукоятки по часовой стрелке зазор увеличивается, при вращении против часовой стрелки – уменьшается.

При увеличении зазора магнитное сопротивление магнита провода дросселя увеличивается, магнитный поток ослабевает, уменьшается «ЕДС» - индуктивное сопротивление, что приводит к возрастанию сварочного тока. Один оборот рукоятки ровняется 20 А.

2.Оборудование для сварки на постоянном токе.

Для сварки на постоянном токе применяются сварочные преобразователи:

а) Преобразующие механическую энергию двигателя в электрическую, напряжением и диапазоном тока, необходимым для сварки.

Конструктивно состоит из трехфазного электродвигателя переменного тока и сварочного генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

б)  Преобразующие механическую энергию «ДВС»  в электрическую, напряжением и диапазоном токов, необходимым для сварки. Конструктивно состоит из «ДВС» и сварочного генератора постоянного тока.

Особенность – возможность выполнения сварки в полевых условиях.

К источникам питания для сварки на постоянном токе относятся сварочные выпрямители, преобразующие переменный ток промышленной частоты в постоянный напряжением и величинами, необходимыми для сварки. Конструктивно состоит из трансформатора и выпрямительного блока.

К источникам питания для сварки на постоянном токе относятся также:

а) инверторные источники питания, преобразующие переменное напряжение сети в напряжение и ток для сварки.

б) балластные реостаты, позволяющие изменить силу тока при питании от источника постоянного тока в цехах заводов с массовым производством.

3.Оборудование для газовой сварки:

1.Ацетиленовый генератор или баллон с горючим газом:V=40л. V газа≈5.5м Р=1,9мП, цвет ацетиленового баллона – белый.

2.Кислородный баллон: V=40л. газа≈ 6Р=15,15мПа,  цвет кислородного баллона – голубой.

3.Редукторы (для кислорода и для горючего газа).

4. Шланги  для подачи газов.

5. Горелка  сварочная инжекторная или безинжекторная с набором сменных наконечников( №1…№8 ).

- Г1 (5-60л/час) – микро-мощности

- Г2 (25-700л/час) – малой мощности.

- Г3 (50-2000л/час)- средний мощности.

- Г4(2500-7000л/час) – большой мощности.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.

УГЛЫ ТОКАРНОГО РЕЗЦА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ. ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ ТОКАРНЫХ РЕЗЦОВ.

Цель работы:

Изучение углов токарного резца и их влияние на процесс резания.

Задание:

- Классификация резцов

- Углы токарного резца и их влияние на процесс резания

- Составить отчет о проделанной работе.

Методические указания:

- Основные части и конструктивные элементы токарного проходимого  резца. Классификация резцов.

Резец,  наиболее распространенный инструмент, применяемый при обработке металлов со снятием стружки на станках, резцы различают:

- по виду обработки:

токарные, расточные, строгальные, долбежные, специальные;

-по выполняемой работе:  проходные, подрезные, отрезные, расточные, резьбовые, фасонные.

-по способу изготовления: цельные, с припаянной или закрепленной пластинкой;

-по роду материала : углеродистые ( У7…У12); легированные ( 9ХС, 9ХГС, 8ХФ…); быстрорежущие ( Р18,Р12,Р9Ф, Р6М5, Р6К5, Р6Ф5…); твердосплавные (Т5К10, Т10К8, ТТ10К8…); эльборовые  и алмазные.

Резец состоит из рабочей ( режущей )  части и стержня, служащего для закрепления резца в резцедержателе суппорта станка.

1.  передняя поверхность

2.  гл. задняя поверхность

3.  гл. режущая кромка, пересечения 1 и 2

4.  вспомогательная задняя поверхность

5.  вспомогательная режущая кромка 1 и 4

6.  вершина резца

7.  подошва резца

Координатные плоскости, углы токарного резца и их влияние на процесс резания.

| № | Обозначения угла |  | Величина | Влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ | Гл. угол плане | 30-900 | На стойкость и шероховатость |
| 2 |  | Всп. угол в плане | 5-450 | На шероховатость, уменьшает трение |
| 3 | ε | Угол при вершине | 60-1600 | На стойкость резца |
| 4 | α | Гл. задний угол | 4-150 | Угол трения с обрабатываемой заготовкой |
| 5 | β | Угол заострение | 55-800 | На ослабления режущей части резца |
| 6 | γ | Гл. передний угол | -10+200 | Облегчает стружкообразования |
| 7 | δ | Угол резания | 60 - 900 | Чем меньше угол тем меньше сила резания |

λ – угол наклона главной режущей кромки способствует отводу стружки в ту или иную сторону.

При λ=О–спиральная стружка.

Если λ – отрицательный вершина резца выше других точек гл. режущей кромке, стружка отходит в сторону заготовки

Если λ – положительный, вершина резца ниже главной режущей кромки,  стружка отходит в сторону обратной поверхности

- Элементы резания

- Обрабатываемая поверхность -D

- Поверхность резания

- Обработанная поверхность - d

4.   Глубина резания:                   	мм.

5.S – подача ( путь проходимый резцом за один оборот), мм/об.

6.Скорость резания -(м/мин)

7.    а – толщина стружки

a=S × Sinφ  , мм

8.в – ширинастружки

9.    f – Площадь поперечного сечения стружки f = a*b = s*t (мм2)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7.

НАСТРОЙКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 1 К 62

Цель работы:

Изучение устройства токарно-винторезного станка, приобретение навыков по определению режимов резания и настройке токарно-винторезного станка 1 К 62

Задание:

- Ознакомиться с устройством токарно-винторезного станка.

- Определение режимов резания при обработке на токарно-винторезных станках.

- Определение машинного времени.

- Составить отчет о проделанной работе.

1. УСТРОЙСТВО ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА

Токарно-винторезные станки являются высокопроизводительными и самыми распространенными станками. Станок предназначен для обработки различных металлов и неметаллических материалов. На станке выполняет все виды токарных работ: обтачивание наружных и растачивание внутренних цилиндрических и конических поверхностей, отрезание, сверление, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание различных резьб и т.д. С использованием гидрокопировального устройства на станке можно выполнять токарно-копировальные работы. Toкарно-винторезные станки, согласно классификации металлорежущих станков, относятся к 1 группе, 6 типу (например, станок модели 16K20).

На рис. 2.1 представлена схема токарно-винторезного станка.

Для монтажа всех узлов станка служит станина 2 с продольными призматическими направляющими. Станина закреплена на тумбах. В левой тумбе 1 смонтирован электродвигатель главного привода станка, в правой тумбе 12 – бак для смазочно-охлаждающей жидкости и насосная станция. На станине над передней тумбой установлена передняя бабка 6. В передней бабке смонтирована коробка скоростей станка

и полый шпиндель.

Рис. 2.1 Схема токарно-винторезного станка

Механизмы и передачи коробки скоростей позволяют получать разные частоты вращения шпинделя, обеспечивая тем самым скорость главного движения (V). На шпинделе, закрепляют зажимы приспособления (кулачковый патрон, поводковый патрон, план-шайбу) для передачи крутящего момента, обрабатываемой заготовке. На лицевой стороне передней бабки размещена панель управления 5 механизмами коробки скоростей.

На лицевой стороне станины под передней бабкой крепится коробка подач 3. В коробке смонтированы механизмы и передачи, позволяющие получать разные скорости движения суппортов. Коробка подач получает вращательное движение от коробки скоростей с помощью сменных зубчатых колес, называемых гитарой, расположенных с левой торцовой стороны станины в коробке 4.

По направляющим станины перемещаемся продольный суппорт 7, обеспечивая продольную подачу резцу (Sпр). По направляющим продольного суппорта перпендикулярно к оси вращения заготовки перемещается поперечная каретка, на которой смонтирован верхний суппорт 9. Поперечная каретка обеспечивает поперечную подачу резцу (Sп). Верхний поворотный суппорт можно устанавливать под любым углом, к оси вращения заготовки, что необходимо при обработке конических поверхностей.

На верхнем суппорте смонтирован четырехпозиционный поворотный резцедержатель 8, в котором можно одновременно устанавливать четыре резца. К продольному суппорту крепится фартук 10. В фартуке смонтированы механизмы и передачи, преобразующие вращательное движение ходового валика или ходового винта в поступательное движение суппортов. Ходовой валик (с продольным шлицевым пазом) и ходовой винт (с наружной резьбой) расположены вдоль станины и получают вращательное движение от коробки подач. Механизм фартука устроен таким образом, что движение суппорта может осуществляться или от ходового валика при гладком точении, или от ходового винта при нарезании резьбы.

Задняя бабка 11 установлена с правой стороны станины и перемещается по ее направляющим. В пиноли задней бабки может устанавливаться задний центр или инструмент для обработки отверстий (сверла, зенкеры, развертки). Корпус задней бабки смещается относительно основания в поперечном направлении, что необходимо при обтачивании наружных длинных конических поверхностей.

Для обеспечения нормальных условий работы станок оборудован
индивидуальным освещением и специальным защитным экраном, предохраняющим работающего от травм сходящей стружкой.

Токарно-винторезные станки имеют следующие приспособление и
принадлежности: зажимные патроны, центры, поводковый патрон, монеты и копировальные линейки.

ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СТАНКЕ

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей выполняют токарными проходными резцами. При отношении длину заготовки к диаметру менее 4, заготовку крепят в кулачковом патроне; при отношении длины заготовки к диаметру  4...10 – заготовку устанавливают в центрах и используют поводковый патрон и хомутик; при отношении длины заготовки к диаметру более 10 – заготовку устанавливают в центрах и используют монеты.

Использование разных типов резцов показано на рис. 2.2. Проходные прямые (упорные) 11 с главным углом в плане, равным 90° применяют для обработки наружных или торцовых поверхностей.

Наиболее часто их используют при обработке ступенчатых валиков, у которых обработка наружной поверхности должна быть закончена подрезкой небольшого уступа. Проходной отогнутый резец 9 более универсален. Этим резцом при неизменном его положении можно обрабатывать цилиндрическую поверхность и подрезать торец. Для чистовой обработки применяют резцы двух типов: резцы 7 с закругленной вершиной и широкие чистовые резцы 8, у которых вспомогательный угол в плане равен нулю. Первые применяют для сравнительно небольших, а вторые – для больших поверхностей заготовок. Подрезные резцы предназначены для обработки торцов. Проходные резцы работают с продольной подачей, а подрезные – с поперечной подачей.

Отрезные резцы 3 применяют для разрезания материала. Длина головки этих резцов должна быть несколько большей радиуса разрезаемой заготовки. Канавочные резцы применяют для прорезания кольцевых канавок различного профиля: прямоугольного (резец 5), трапецеидальных (резец 6). Эти резцы работают с поперечной подачей.

Расточные резцы предназначены для растачивания сквозных (резец 12) и глухих (резец 13) отверстий. Резьбовые резцы 10 и 14 используют для нарезания соответственно наружной и внутренней резьбы. Форма режущей части резца должна соответствовать профилю нарезаемой резьбы. Например, для нарезания метрической резьбы угол при вершине должен быть равным 60°. Фасонными резцами 15 обрабатывают фасонные поверхности.

Сверление, зенкерование и развертывание отверстий производят соответствующими инструментами, закрепленными в пиноли задней бабки. Конические поверхности обрабатывают следующими методами: резцом, с углом в плане, равным половине обрабатываемого конуса (длина конуса небольшая); поворотом верхней каретки суппорта; смещением задней бабки; с помощью копировальной конусной линейки (при большой длине конуса). На токарно-винторезном станке наружную резьбу можно нарезать резцом или плашкой, а внутреннюю – резцом или метчиком.

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА РЕЗАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНОГО ВРЕМЕНИ

Основными параметрами режима резания являются глубина резания, подача и скорость резания.

Глубиной резания (t, мм) называют толщину слоя металла, снимаемого за один проход. При продольном точении цилиндрической поверхности она равна

t = (D – d) / 2,

где D - диаметр заготовки, мм; d - диаметр обработанной поверхности, мм.

Подача (S, мм/об) - величина перемещения режущей кромки инструмента за один оборот заготовки.

Скорость резания (V, м/мин) – скорость главного движения. Представляет собой путь точки, расположенной на обрабатываемой поверхности заготовки относительно режущей кромки инструмента в единицу времени.

V = (π · D · n) / 1000 ,

где D – диаметр заготовки, мм; n – частота вращения заготовки, об/мин.

Основное (технологическое) время (То, мин) при точении - время, затрачиваемое на срезание припуска.

То = L · i / S · n;        L = γ + ℓ + Δ ,

где

L – путь, проходимый резном в направлении подачи, мм;

ℓ – длина обрабатываемой поверхности, мм;

γ – величина врезания резца, мм;

Δ – величина перебега резца, мм;

S – подача, мм/мин;

i – число проходов резца.

- Определение оптимальных режимов резания

Оптимальным режимом резания называется такой режим, который обеспечивает максимальную производительность при желаемой стойкости инструмента.

  - Выбор глубины резания – глубина резания должна быть такой чтобы:

- по возможности снимался весь припуск на обработку за один проход;

- чтобы была обеспечена прочность инструмента;

- чтобы была достаточная мощность двигателя на станке

Выбирается справочником.

  - Выбор подачи:

- от глубины резания;

- от геометрии резца;

- от желаемой чистоты поверхности;

Выбирается по справочнику режимов резания и называется теоретической Sт,  так как она не всегда может быть реализована на станке.Фактическая подача принимается по паспорту станка по правилу фактическая S должна быть равной теоретической, если такой нет, то принимается ближайшая меньшая.

Исключение из правил, можно принимать и ближайшую большую, если она превышает теоретическую не более чем на 5%

  - Скорость резания

Величина скорости резания зависит:

- от прочности обрабатываемого материала,

- от красностойкости инструмента,

- от геометрии резца;

- от условий охлаждения;

- от глубины резания и подачи;

Скорость резания выбирается по справочнику режимов резания и так же, как и подача, не всегда может быть реализованная на станке, поэтому она будет теоретической скоростью Ựт  Фактическая определяется по формуле:

Из формулы          находим nт

Затем по паспорту станка находим фактическое число оборотов nф<nт

Затем

3.  Машинное время и его значение, определение машинного времени

Машинным (основным) временем называется время? в течении которого снимается стружка (мин)

i – число проходов

L – расчетная длина обработки, мм

L= У + l +Δ

У – врезание У=t*ctg φ  , мм

l - длина обрабатываемой поверхности, мм

Δ =13мм – перебег резца, мм

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8.

УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ,

ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК.

Цель работы:

Изучение устройства и назначения фрезерных станков, применяемого при этом инструмента.

Задание:

- Устройство фрезерного станка

- Обрабатываемые поверхности и применяемый при этом инструмент.

- Составить отчет о проделанной работе.

Методические указания:

Фре́зерные станки́ — группа металлорежущих станков в классификации по виду обработки. Фрезерные станки предназначены для обработки с помощью фрезыплоских и фасонных поверхностей, тел вращения, зубчатых колёс и т. п. металлических и других заготовок. При этом фреза, закрепленная в шпинделе фрезерного станка, совершает вращательное (главное) движение, а заготовка, закреплённая на столе, совершает движение подачи прямолинейное или криволинейное (иногда осуществляется одновременно вращающимся инструментом). Управление может быть ручным, автоматизированным или осуществляться с помощью системы ЧПУ(CNC).

Металлорежущий инструмент фрезерной группы станков. Концевые фрезы.

Во фрезерных станках главным движением является вращение фрезы, а движение подачи — относительное перемещениезаготовки и фрезы.

Вспомогательные движения необходимы в станке для подготовки процесса резания. К вспомогательным движениям относятся движения, связанные с настройкой и наладкой станка, его управлением, закреплением и освобождением детали и инструмента, подводом инструмента к обрабатываемым поверхностям и его отводом; движения приборов для автоматического контроля размеров и т. д. Вспомогательные движения можно выполнять на станках как автоматически, так и вручную. На станках-автоматах все вспомогательные движения в определенной последовательности выполняются автоматически.

Виды фрезерных станков

- универсальные — с поворотным столом,

- горизонтально-фрезерные консольные станки (с горизонтальным шпинделем и консолью),

- широкоуниверсальные — с дополнительными фрезерными головками,

- широкоуниверсальные инструментальные станки — с вертикальной рабочей плоскостью основного стола и поперечным движением шпиндельных узлов,

- вертикально-фрезерные станки (с вертикальным шпинделем); в том числе консольные,

- бесконсольные(называемые также с крестовым столом),

- с передвижным порталом,

- копировально-фрезерные станки,

- фрезерные станки непрерывного действия, в том числе карусельно-фрезерные,

- барабанно-фрезерные.

Универсально-фрезерный станок

Имеет горизонтально расположенный шпиндель и предназначен для обработки фрезерованием разнообразных поверхностей на небольших и не тяжелых деталях в условиях единичного и серийного производства. Обработку ведут цилиндрическими, дисковыми, угловыми, концевыми, фасонными, торцовыми фрезами. На этом станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные фасонные и винтовые поверхности, пазы и углы. Фрезерование деталей, требующих периодического деления или винтового движения, выполняют с использованием специальных делительных приспособлений.

На станине смонтированы все основные узлы станка. Внутри станины размещены шпиндельный узел и коробка скоростей. Для поддержания оправки с фрезой служит хобот с серьгами (подвесками). По вертикальным направляющим станины перемещается консоль, несущая коробку подач. По направляющим консоли в поперечном направлении движутся салазки с поворотным устройством, которое несет продольный стол и позволяет поворачивать стол вокруг вертикальной оси на 45° в обе стороны, благодаря чему стол может перемещаться в горизонтальной плоскости под разными углами к оси шпинделя. Крутящий момент от двигателя посредством коробки передач передаётся на шпиндель - полый вал в верхней части станины. В передний торец шпинделя вставляется оправка и закрепляется штревелем - стержнем, закреплённым в шпинделе. Оправка обычно стержень, имеющий коническое посадочное место-конус Морзе, воспринимающий вращение от шпинделя; на оправку одеваются фреза и фиксирующие её кольца, зажимаются гайкой. Жёсткость оправки поддерживается подвеской.

Горизонтально-фрезерный станок

Горизонтально-фрезерный станок

1 — фундаментная плита,

2 — станина,

3 — консоль,

4 — салазки,

5 — стол,

6 — хобот,

7 — оправка с фрезой

Отличается от универсально-фрезерного станка отсутствием поворотного устройства, то есть стол станка может перемещаться только перпендикулярно или вместе с салазками параллельно оси шпинделя.

Широкоуниверсальный фрезерный станок

В отличие от горизонтально-фрезерного станка имеет ещё одну шпиндельную головку, смонтированную на выдвижном хоботе, которую можно поворачивать под любым углом в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Возможна раздельная и одновременная работа обоими шпинделями. Для большей универсальности станка на поворотной головке монтируют накладную фрезерную головку, которая позволяет обработать на станке детали сложной формы не только фрезерованием, но и сверлением,зенкерованием, растачиванием и т. д.

В некоторых станках этого типа отсутствует консоль, а вместо неё по вертикальным направляющим станины, перемещается каретка. Каретка имеет горизонтальные направляющие для салазок с вертикальной рабочей поверхностью и Т-образными пазами, на которых крепят стол, делительные и другие приспособления. Широкая универсальность станка позволяет использовать его в экспериментальных и инструментальных цехах для производства кондукторов, зажимных приспособлений всех типов, инструментов, штампов, пресс-форм и других деталей.

Вертикальный консольно-фрезерный станок

Вертикально-фрезерный станок

1 — фреза,

2 — шпиндель,

3 — хобот,

4 — станина,

5 — стол,

6 — салазки,

7 — консоль,

8 — фундаментная плита)

В отличие от горизонтально-фрезерного имеет вертикально расположенный шпиндель, который в некоторых моделях станков допускает смещение вдоль своей оси и поворот вокруг горизонтальной оси, расширяя тем самым технологические возможности станка. В отличие от горизонтально-фрезерных станков оправка для вертикальных станков представляет собой фланец с конусом Морзе с одной стороны и коническим отверстием с другой (тоже конус Морзе), куда и вставляется концевая фреза. Если требуется установить дисковую фрезу применяется оправка как на горизонтально-фрезерном станке, но много короче; так же и на горизонтальных станках,возможно применяются оправки вертикальных станков для крепления концевых фрез. Вертикальное движение подачи, как правило, возможно осуществлять и инструментом.

Вертикально- и горизонтально-фрезерные бесконсольные станки

Предназначены, для обработки вертикальных, горизонтальных, наклонных поверхностей, пазов в крупногабаритных деталях. В отличие от консольно-фрезерных станков, в этих станках отсутствует консоль, а салазки и стол перемещаются по направляющим станины, установленной на фундамент. Такая конструкция станка обеспечивает более высокую его жесткость и точность обработки по сравнению со станками консольного типа, позволяет обрабатывать детали большой массы и размеров. Шпиндельная головка, являющаяся и коробкой скоростей, имеет установочное перемещение по вертикальным направляющим стойки. Кроме того, шпиндель вместе с гильзой можно сдвигать в осевом направлении при точной установке фрезы на требуемый размер.

Продольно-фрезерные станки

Используют для обработки крупногабаритных деталей, главным образом, торцовым; а также цилиндрическими, концевыми, дисковыми и фасонными фрезами. Станки делятся на одностоечные и двухстоечные. В четырёхшпиндельномдвухстоечном продольно-фрезерном станке станина имеет стол и портал, состоящий из двух стоек и балки. По направляющим стоек перемещается траверса и две горизонтальные поворотные фрезерные головки. Две другие фрезерные головки перемещаются по направляющим траверсы. Обработку деталей можно производить при движущемся столе и неподвижных фрезерных головках, при неподвижном столе и подаче головок или при одновременно движущихся столе и фрезерных головках.

Токарно-фрезерные обрабатывающие центры

Дополнительные сведения: Токарная группа станков

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр может осуществлять как точение, так и фрезерование. Используется в основном для обработки сложных деталей, и как альтернатива револьверным станкам.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9.

УСТРОЙСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ ХОНИНГОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ЭТОМ ИНСТРУМЕНТ.

Цель работы:

Изучение устройства и назначения хонинговальных станков, применяемый при этом инструмент.

Задание:

  - Устройство хонинговального станка модели 3 Г-833

  - Устройство хона

  - Составить отчет о проделанной работе

Методические указания.

Хонингование представляет собой процесс окончательной обработки. При этом детали обрабатываются мелкозернистыми абразивными и алмазными брусками, закрепленными в хонинговальной головке (хоне), совершающей вращательное движение и возвратно-поступательное перемещение вдоль оси. Бруски с заданным усилием (давлением) прижимаются в радиальном направлении.

Указанные станки применяются главным образом для обработки отверстий в гильзах, блоках цилиндров, шатунах, зубчатых колесах и других деталях. Процесс хонингования обеспечивает обработку деталей с шероховатостью Rа = 0,32-0,04 мкм и исправляет погрешности формы (конусообразность, отклонение от овальности и пр.). Обработка деталей происходит с подачей СОЖ (керосина, минерального масла, эмульсии). Станки изготовляются для хонингования внутренних, реже наружных поверхностей с вертикальным и горизонтальным расположением одного или нескольких шпинделей.

Одношпиндельный вертикальный хонинговальный станок, налаженный на обработку гильзы цилиндра, показан на рис. 10.1, а. Станок состоит из основания 24 с колонной 6, на верху которой укреплена коробка скоростей 13 с электродвигателем. На направляющих колонны смонтирована шпиндельная бабка 18 со шпинделем 17 и закрепленной на нем хонинговальной головкой 20. На основании станка расположен стол 23 с установленной в приспособлении 22 обрабатываемой деталью 21. Шпинделю 17 от коробки скоростей посредством приводной втулки 14 и длинного вала со шлицами 15 сообщается вращение, а от гидроцилиндра 12—возвратно-поступательное перемещение. Управление реверсом данного перемещения выполняется специальным лимбом 19, который получает вращение через звездочку 5 от цепной передачи 16, соединенной со шпиндельной бабкой 18. При повороте лимба 19 находящиеся на нем кулачки 9 и 10 при помощи системы рычагов 8 воздействуют на золотник гидропанели 3, благодаря чему происходит реверсирование движения шпиндельной бабки. Реверсирование осуществляется гидроцилиндром 12. Изменение положения и величины хода бабки производится перемещением кулачков 9 и 10 на лимбе 19. Предусмотренный на лимбе кулачок 11 при воздействии на конечный выключатель 7 останавливает шпиндельную бабку в верхнем положении. На стенке имеется возможность получения коротких ходов шпиндельной бабки при включении муфты 4. В этом случае реверсирование движения шпиндельной бабки получается независимо от кулачков 9 и 10 посредством зубчатой передачи 2 и валика 1, соединенного с гидропанелью 3.

Поскольку при хонинговании важно получить заданные размеры гильзы, во время обработки применяются различные системы активного контроля, основанные на контактных и бесконтактных методах измерения. Более совершенен бесконтактный метод измерения, позволяющий исключить погрешности, вызванные износом контактных поверхностей щупов, вибрацией, силовыми и тепловыми деформациями и т. д. При бесконтактном пневматическом методе измерения в процессе обработки производятся встроенными в хонинговальную головку соплами, к которым подается сжатый воздух высокого давления.

Поскольку при хонинговании важно получить заданные размеры гильзы, во время обработки применяются различные системы активного контроля, основанные на контактных и бесконтактных методах измерения. Более совершенен бесконтактный метод измерения, позволяющий исключить погрешности, вызванные износом контактных поверхностей щупов, вибрацией, силовыми и тепловыми деформациями и т. д. При бесконтактном пневматическом методе измерения в процессе обработки производятся встроенными в хонинговальную головку соплами, к которым подается сжатый воздух высокого давления.

Схема работы хонинговальной головки ясна из ее конструкции (рис. 10.1, б). В пазах корпуса 25 хонинговальной головки установлены колодки 26 с закрепленными абразивными брусками 27. В центральном отверстии корпуса находятся верхний и нижний конусы 30 и 28, соединенные стержнем 29. Конус 30 неподвижно посажен на стержень, а конус 28 находится на резьбовой части стержня. Наличие на конусе 28 шпильки 34, находящейся в пазу корпуса 25, предотвращает поворот конуса 28. При вращении стержня 29 конусы сближаются и посредством планок 32 раздвигают колодки с брусками 27. При обратном вращении стержня конусы расходятся и колодки с брусками под воздействием пружин 31 сходятся к центру. Пружина 33 предназначена для выборки зазоров в системе. При работе станка вращение стержня в головке происходит автоматически за каждый двойной ход шпиндельной бабки с помощью механизма разжима брусков.

Существует большое разнообразие конструктивного выполнения хонинговальных головок. Конструкция головки и ее крепление определяют производительность и качество обработки.

Применяется несколько схем крепления головок и обрабатываемых деталей. Наиболее распространены следующие:

жесткое крепление головки и плавающие детали в приспособлении;

жесткое крепление детали и плавающее (одно и более) шарнирное крепление головки;

жесткое крепление головки и обрабатываемой детали в плавающем приспособлении.

Все эти схемы обеспечивают сохранение положения оси обрабатываемого отверстия детали после предыдущей операции.

Схема простейшего плавающего приспособления для хонингования отверстия в большой головке шатуна приведена на рис. 10.2, а; приспособление с зажимом и эластичным элементом (мембраной) — на

Список литературы

- Фетисов Г.П.; Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология металлов. Учебник. 3-е изд. искр.-М .: Издательство Оникс. 2014.-624с.: ИЛ.

- Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных материалов: Учебник для техникумов и колледжей. – Спб.: Политехника, 2014г.

- Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка):учебное пособие/А.М.Адаскин, В.М. Зуев – М.:ОИЦ «Академия», 2014 – 288с.

- Черепахин  А.А., Материаловедение: учебник/ А.А. Черепахин. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 320 с